天津力神聚元新能源科技有限公司

全自动高速卷绕机技术要求

需求部门：

拟    制：

审    核：

批    准：

目录

1设备整体要求	4

1.1设备功能概述	4

1.2目标产品及原材料	4

1.2.1卷绕后极组规格	4

1.2.2极组示意图	4

1.2.3极组尺寸规格表	5

1.2.4三极耳极组示意图	5

1.2.5三极耳极组尺寸规格表	6

1.2.6四级耳极组示意图	6

1.3原材料规格	7

1.4.1工艺流程图	11

1.5产品及设备关键指标要求	12

1.5.1产品关键指标要求：	12

1.5.2设备关键指标要求	13

1.5设备使用条件及运行要求	14

2工艺设备技术要求	14

2.1极片结构	14

2.1.1极耳在极片一侧结构	14

2.1.2极耳在极片间歇涂覆结构	17

2.1.3极耳在极片清粉区域结构（埋极耳结构）	20

2.2设备主要构成和技术要	25

2.2.1极片、隔膜、极耳放卷	25

2.2.2极耳焊接	25

2.2.3贴胶带机构	28

2.2.4极片压花机构	29

2.2.5极片、隔膜裁切	34

2.2.6卷绕功能	35

2.2.7极组整形	35

2.2.8传送带下料	36

2.2.9自动下料机收料	37

2.2.10 CCD检测	37

2.2.11张力控制	39

2.2.12纠偏系统	39

2.2.13不良极片和不良极耳识别	39

2.2.14扫铝极耳激光二维码	40

2.2.15除静电装置除尘装置	40

2.2.16 FFU装置	41

2.2.17其他要求	42

3通用技术要求	43

4验收要求	43

4.1设备最终验收	43

4.2设备稳定性验收	44

4.3设备验收结论	45

5权责要求	45

5.1合法合规	45

5.2处罚条款	45

6其他要求	46

7技术要求变更履历	46

附件1：《设备通用技术要求》	46

1 售后服务	48

1.1 培训及保修	48

1.2 文件清单	48

2 数字化要求	49

2.1 数字化接口	49

2.2 人机界面	50

3 设计规范	50

3.1 结构设计规范	50

3.2 电气设计规范	53

3.3 安全与防护	55

4 安装与搬运	56

5 保密要求	57

6 标准件品牌	57

7 随机工具要求	60

8 国标参考	60

1设备整体要求

全自动高速卷绕机卷绕机

1.1设备功能概述

本设备应用于聚合物极组卷绕工序，需具备将正极片、负极片、隔膜、胶带、极耳，按照工艺要求，卷绕成极组的功能，满足卷绕工序规定的工艺要求。

1.2目标产品及原材料

1.2.1卷绕后极组规格

卷绕后极组规格1要求：焊接2个极耳：1个正极耳、1个负极耳。

卷绕后极组规格2要求：焊接3个极耳：2个正极耳、1个负极耳。

卷绕后极组规格3要求：焊接4个极耳：2个正极耳、2个负极耳。

具体结构待定,设备先具备此功能。（目前三极耳以上极组技术不够成熟，本技术要求所列产品指标和设备指标，仅供调试设备及极组设计参考，不作为设备强制验收项目，但供应商要根据招标方的需求配合调试设备）

1.2.2极组示意图

图1极组图

1.2.3极组尺寸规格表

表1极组尺寸规格表

| 序号 | 名称 | 尺寸（mm） | 公差（mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 极组长度A | 35～160 | ±0.2 |
| 2 | 极组宽度B | 40～110 | ±0.3 |
| 3 | 极组厚度C | 1.8～14 | ±0.2 |
| 4 | 终止胶带长度D | 20～80 | ±1 |
| 5 | 终止胶带到正极边缘位置E | 5～25 | ±1 |
| 6 | 正极耳到极组侧边距离F | ～ | 常规及极耳中置型号公差分开，详见1.5.1产品关键指标要求 |
| 7 | 负极耳到极组侧边距离G | ～ | 常规及极耳中置型号公差分开，详见1.5.1产品关键指标要求 |
| 8 | 极耳胶高度H1 | 3.5～4.5 | ±0.3 |
| 9 | 极耳外露高度I1 | 4～15 | ±0.5 |
| 10 | 极耳胶高度H2 | 3.5～4.5 | ±0.3 |
| 11 | 极耳外露高度I2 | 4～15 | ±0.5 |
| 12 | 终止胶带到正极收尾位置J | ～ | ±1 |
| 13 | 热熔胶带间距K | ～ | ±1 |
| 14 | 热熔胶带长度L | ～ | ±1 |
| 15 | 热熔胶带到正极边缘尺寸M | ～ | ±1 |
| 16 | 对齐度精度 | 正负极片、负极隔膜 | ±0.3 |

1.2.4三极耳极组示意图

图2三极耳极组图（SP27A0B8SF极组）

1.2.5三极耳极组尺寸规格表

表2 三极耳极组（SP27A0B8SF）尺寸规格表

| 序号 | 名称 | 尺寸（mm） | 公差（mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 正极头部极耳边距A（mm） | 17.9 | ±0.6 |
| 2 | 负极极耳边距B（mm） | 49.1 | ±0.6 |
| 3 | 正极中置极耳边距O（mm） | 74 | ±0.6 |
| 4 | 极组长度F（mm） | 114.5 | ±0.2 |
| 5 | 极组宽度G（mm） | 97.8 | ±0.2 |
| 6 | 极耳胶高度H（mm） | 3.4 | ±0.5 |
| 7 | 极耳外露高度E（mm） | 11 | ±0.5 |
| 8 | 终止胶宽度J（mm） | 25 | ±2 |
| 9 | C（mm） | 1.5 | ±0.5 |
| 10 | D（mm） | 1 | ±0.8 |
| 11 | N（mm） | 20 | ±2 |
| 12 | L（mm） | 25 | ±2 |

1.2.6四级耳极组示意图

1.2.7 四级耳极组要求

四极耳极组尺寸规格要求：

- 极耳间距等参数规格：单极性首极耳间距尺寸公差±0.5mm，第二个极耳间距尺寸公差按照第二极耳到切位距离L分档，L＜750mm时，位置公差±0.5mm，750mm＜L≤1300mm时，位置公差±0.8mm；实际尺寸以现场工艺为准，其余尺寸公差参考三极耳极组尺寸规格表；

- 极片裁切过程：正/负极裁切以极片靠近涂覆头部极耳为基准进行裁切，程序上能够过滤或屏蔽第二个极耳；

- 生产效率：卷绕机现有工位和检测配置能满足四级耳极组生产要求，生产效率7.5ppm。

1.3原材料规格

1)极片\保护胶带\隔膜\终止胶带规格 （单位：mm）:

图2 极片\保护胶带\隔膜\终止胶带外形尺寸示意图

表3极片尺寸表

| 极片 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 尺寸（mm） | 公差（mm） |
| 1 | 极片宽度A | 35～160 | ±0.2 |
| 2 | 极片环宽度B | 35～180 | ±0.5 |
| 3 | 极片环内径φC | 76.2 | ±0.2 |
| 4 | 极片环外径φD | 80～85 | ±0.2 |
| 5 | 极片最大外径φE | 650 | ±0.5 |
| 6 | 正极片长度（常规型号） | 400～2500 | +1/-2 |
| 7 | 负极片长度（常规型号） | 400～2500 | +2/-1 |
| 8 | 正极片长度（极耳中置型号） | 500～2500 | +1/-2 |
| 9 | 负极片长度（极耳中置型号） | 500～2500 | +2/-1 |
| 10 | 正极片厚度 | 0.07～0.14 | ±0.004 |
| 11 | 负极片厚度 | 0.08～0.14 | ±0.004 |

极片波浪边标准：1mm/1m；直线度标准：1mm/1m。

表4隔膜尺寸表

| 隔膜 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 尺寸（mm） | 公差（mm） |
| 1 | 隔膜宽度A | 38～163 | +0.5/0 |
| 2 | 隔膜厚度 | ≥7μm(基膜4+涂层1.5+涂层1.5 ) | ---- |
| 3 | 纸卷宽度B | 50～150 | ±0.5 |
| 4 | 纸卷内径φC | 76.2 | ±0.2 |
| 5 | 纸卷外径φD | 96.2 | ±0.2 |
| 6 | 隔膜最大外径φE | 330 | ±0.5 |

隔膜拱形度标准：1mm/1m。

表5保护胶带尺寸表

| 保护胶带 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 尺寸（mm） | 公差（mm） |
| 1 | 保护胶带（兼热熔胶带）宽度A | 8～35 | ±0.3 |
| 2 | 保护胶带（绿胶带）厚度 | ≥10μm | ---- |
| 3 | 保护胶带（热熔胶带）厚度 | ≥35μm（6基膜+29胶） | ---- |
| 4 | 纸卷内径φC | 76.2 | ±0.2 |
| 5 | 纸卷外径φD | 84.2 | ±0.2 |
| 6 | 保护胶带最大外径φE | 200 | ±0.5 |

表6终止胶带尺寸表

| 终止胶带 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 尺寸（mm） | 公差（mm） |
| 1 | 终止胶带（兼热熔胶带）宽度A | 10～35 | ±0.3 |
| 2 | 终止胶带（热熔胶带）厚度 | ≥35μm（6基膜+29胶） | ---- |
| 3 | 终止胶带（绿胶带）厚度 | ≥27μm（5胶+22基膜） | ---- |
| 4 | 纸卷内径φC | 76.2 | ±0.2 |
| 5 | 纸卷外径φD | 84.2 | ±0.2 |
| 6 | 终止胶带最大外径φE | 200 | ±0.5 |

2)极耳规格:

2.1）料盘尺寸：尺寸A范围（8-20）mm.

图3 极耳料盘外形尺寸示意图

2.2）铝极耳尺寸（单位：mm）：

图4 铝极耳尺寸示意图

表7铝极耳尺寸表

| 序号 | 名称 | 名义尺寸（mm） | 公差（mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基体厚度T | 0.1 | ±0.01 |
| 2 | 基体宽度W1 | 4～8 | ±0.1 |
| 3 | 单个极耳长度L | 38～60 | ±1.0 |
| 4 | 总厚度T2 | 0.3 | ±0.04 |
| 5 | 胶宽度W2 | 11 | ±0.4 |
| 6 | 单侧胶宽I | 2.5 | ±0.2 |
| 7 | 胶长度K | 4.5 | ±0.5 |
| 8 | 二维码大小尺寸A | 3×3 | ±0.1 |
| 9 | 二维码位置B | 1 | ±1.0 |
| 10 | 二维码位置C | 9 | ±1.0 |

这部分先提供一种规格。

2.3）镍极耳尺寸（单位：mm）：

图5 镍极耳尺寸示意图

表8镍极耳尺寸表

| 序号 | 名称 | 名义尺寸（mm） | 公差（mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基体厚度T | 0.1 | ±0.01 |
| 2 | 基体宽度W1 | 4～8 | ±0.1 |
| 3 | 单个极耳长度L | 38～60 | ±1.0 |
| 4 | 总厚度T2 | 0.3 | ±0.04 |
| 5 | 胶宽度W2 | 11 | ±0.4 |
| 6 | 单侧胶宽I | 2.5 | ±0.2 |
| 7 | 胶长度K | 4.5 | ±0.5 |

这部分先提供一种规格。 
1.4工艺流程

1.4.1工艺流程图

1.5产品及设备关键指标要求

1.5.1产品关键指标要求：

表9产品关键指标要求

| 序号 | 关键指标名称 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★正负极片对齐度规格 | 负极包裹正极=（负极宽度-正极宽度）/2±0.3mm，最小0.2mm |  |
| 2 | ★负极与隔膜对齐度规格 | 隔膜包裹负极=（隔膜宽度-负极宽度）/2±0.3mm，最小0.5mm |  |
| 3 | 极耳毛刺要求 | 横向和纵向≤10μm |  |
| 4 | 极片切断空箔端面毛刺 | 横向和纵向≤10μm |  |
| 5 | 涂覆端面毛刺 | 横向和纵向≤10μm |  |
| 6 | ★正极耳到极组侧边距离 （常规两极耳型号） | 位置公差：±0.5 |  |
| 7 | ★正极耳到极组侧边距离 （极耳中置两极耳型号） | 位置公差按切位到极耳距L分档要求： L≤500mm， 位置公差:±0.5mm； 500mm＜L≤900mm， 位置公差:±0.6mm； 900mm＜L＜1300mm，位置公差:±0.7mm； |  |
| 8 | 正极耳到极组侧边距离 （三极耳型号） | 正负极头部首极耳位置公差:±0.5mm， 第三极耳按切位到第三极耳距L分档要求: L≤500mm， 位置公差:±0.5mm； 500mm＜L＜900mm， 位置公差:±0.7mm； 900mm＜L＜1300mm，位置公差:±0.8mm； | 不作为设备强制验收项目 |
| 9 | 正极耳到极组侧边距离 （四极耳型号） | 正极首极耳位置公差±0.5mm， 第二极耳按切位到第二极耳距离L分档要求： L≤750mm，位置公差：±0.5mm； 750mm＜L≤1300mm，位置公差：±0.8mm； | 不作为设备强制验收项目 |
| 10 | ★负极耳到极组侧边距离 （常规两极耳型号） | 位置公差:±0.5 |  |
| 11 | ★负极耳到极组侧边距离 （极耳中置两极耳型号） | 位置公差按切位到极耳距L分档要求： L≤500mm， 位置公差:±0.5mm； 500mm＜L≤900mm， 位置公差:±0.6mm； 900mm＜L＜1300mm，位置公差:±0.7mm； |  |
| 12 | 负极耳到极组侧边距离 （三极耳型号） | 正负极头部首极耳位置公差:±0.5mm， 第三极耳按切位到第三极耳距L分档要求: L≤500mm, 位置公差:±0.5mm； 500mm＜L＜900mm， 位置公差:±0.7mm； 900mm＜L＜1300mm，位置公差:±0.8mm。 | 不作为设备强制验收项目 |
| 13 | 负极耳到极组侧边距离 （四极耳型号） | 负极首极耳位置公差±0.5mm， 第二极耳按切位到第二极耳距离L分档要求： L≤750mm，位置公差：±0.5mm； 750mm＜L≤1300mm，位置公差：±0.8mm； | 不作为设备强制验收项目 |

1.5.2设备关键指标要求

表10设备关键指标要求

| 序号 | 关键指标名称 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★产能 | 常规两极耳型号≥10PPM | 验收型号： 1.常规型号 片长约1900MM产能≥8.3PPM 2.中置型号 片长约1200MM 产能≥8.2PPM |
| 2 | ★产能 | 极耳中置两极耳型号≥9PPM | 长度为1200mm的极片 |
| 3 | 产能 | 三极耳型号≥7.5PPM | 长度为1200mm的极片,不作为设备强制验收项目 |
| 4 | 产能 | 四极耳型号≥7.5PPM | 长度为1200mm的极片,不作为设备强制验收项目 |
| 5 | ★合格率 | 常规两极耳型号型号≥99% | 不含来料异常 |
| 6 | ★合格率 | 极耳中置两极耳型号≥98.5% | 不含来料异常 |
| 7 | 合格率 | 三极耳型号≥98% | 不含来料异常,不作为设备强制验收项目 |
| 8 | 合格率 | 四极耳型号≥98% | 不含来料异常,不作为设备强制验收项目 |
| 9 | ★故障率 | 常规两极耳型号型号≤4% |  |
| 10 | ★故障率 | 极耳中置两极耳型号≤4% |  |
| 11 | 故障率 | 三极耳型号≤4% | 不作为设备强制验收项目 |
| 12 | 故障率 | 四极耳型号≤4% | 不作为设备强制验收项目 |
| 13 | OEE | 常规两极耳型号型号≥75% |  |
| 14 | OEE | 极耳中置两极耳型号≥75% |  |
| 15 | OEE | 三极耳型号≥70% | 不作为设备强制验收项目 |
| 16 | OEE | 四极耳型号≥70% | 不作为设备强制验收项目 |
| 17 | CPK | 常规两极耳型号型号≥1.33 |  |
| 18 | CPK | 极耳中置两极耳型号≥1.33 |  |
| 19 | CPK | 三极耳型号≥1.0 | 不作为设备强制验收项目 |
| 20 | CPK | 四极耳型号≥1.0 | 不作为设备强制验收项目 |

设备指标定义：

理论设备能力：设备理论的生产能力，每分钟理论产品数（默认单位为PPM）

合格率定义：合格品率=(投入数量-不良数量)÷投入数量×100%。不良数量仅统计因设备造成的不良

故障率定义：故障率=设备故障时间÷（设备运转时间+设备故障时间）×100%。

OEE定义：OEE(设备综合效率)= 24小时产出良品数量（只）÷(理论设备能力×60min×24h)×100%

1.5设备使用条件及运行要求

表11设备使用条件及运行要求

| 序号 | 项目 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境温度 | 5～50℃ |  |
| 2 | 湿度 | RH60％以下 |  |
| 3 | 洁净度 | 10万级 |  |
| 4 | 地面或楼面承重能力 | 承重要求≤800kg/m² | 要求设备可以长期在所示承重楼面上使用。 |
| 5 | 主体设备尺寸 | 设备外形尺寸(长×宽×高/mm)不超过8700（含下料机）×3000×2600（含FFU机构，含报警灯） | 投标方需提前进厂，明确设备从厂房外到车间内部的搬运路线、安装位置和安装方式；若未提前与；招标方沟通清楚，造成的设备进出口拆改费用及其他损失由投标方承担；投标方提供除尘机。 |
| 6 | 除尘机的尺寸 | (长×宽×高/mm)不超过 1425×1100×2077 |  |
| 7 | 最小安装入口尺寸 | 宽*高=3.1*2.8米 |  |
| 8 | 电力 | 电压AC380±10%，频率50Hz |  |
| 9 | 压缩空气压力 | 气压0.5MPa以上 | 设备进气口处要设置合理的净化除水装置。 |
| 10 | 氮气压力 | 无 |  |
| 11 | 运行噪音 | 80分贝 | 测试位置：距设备1m，距地面1m。 |
| 12 | 使用寿命 | 10年 | 在正确的使用条件和维护条件下。 |
| 13 | 卷绕机的皮带线外露 | —— | 根据装盘机规格进行设计 考虑到后期连接封装线，需要设计合适皮带外露 |
| 14 | 皮带线距离地面高度 | 850～900mm |  |

# 2工艺设备技术要求

2.1极片结构

2.1.1极耳在极片一侧结构

2.1.1.1 极耳在极片一侧的展开示意图：

图6 极耳在极片一侧的展开示意图

2.1.1.2正极片贴胶带要求：正极耳处需要贴正极耳保护胶带最多4条，贴正极耳保护胶带和旁边贴正极粉线的保护胶带，有重合/分开的结构，Lamination胶带粘贴2条，热熔胶带粘贴2条，具备揭热熔胶带离型纸功能，共计贴8处胶带（配置4套错位贴机构，送料8套整体伺服驱动，拉胶8套独立伺服驱动，各条胶带均可独立伺服电机驱动，可以选择是否粘贴胶带，设备均可正常运转，一套贴胶带机构是指贴极片A/B面2条胶带）。

2.1.1.3 负极片贴胶带要求：负极片需要贴负极保护胶带，共计贴4处，平衡胶带贴1处（配置3套错位贴机构，送料6套整体伺服驱动，拉胶6套独立伺服驱动，各条胶带均可独立伺服电机驱动，可以选择是否粘贴胶带，设备均可正常运转，一套贴胶带机构是指贴极片A/B面2条胶带）。

2.1.1.4正极片尺寸规格表：

图7 正极耳在极片一侧的展开示意图

表14投标方需要实现的尺寸：

| 序号 | 名称 | 尺寸（mm） | 公差（mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 正极耳外露尺寸A | 4～15 | ±0.5 |
| 2 | 正极保护胶带到极耳胶位置C | 0.25 | 0.4 |
| 3 | 正极耳胶外露E | 5.75～7 | ±0.3 |
| 4 | 正极保护胶带D | 5～52 | ±1 |
| 5 | Lamination胶带位置G | 2 | ±1 |
| 6 | 正极耳位置F | 3～50 | ±0.5 |
| 7 | 热熔胶带位置L | / | ±1 |
| 8 | Lamination胶带外露尺寸H | 0.9 | ±0.3 |
| 9 | 热熔胶带位置K | / | ±1 |
| 10 | 热熔胶带位置J | / | ±1 |

表15招标方提供的极片尺寸：

| 序号 | 名称 | 尺寸（mm） | 公差（mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 正极片前端空白箔尺寸M | 13～62 | ±2 |
| 2 | 正极片全长N | 400～2500 | +1/-2 |
| 3 | 正极片涂覆大面尺寸P | 480～1980 | +1/-2 |
| 4 | 正极片涂覆小面尺寸Q | 400～1900 | +1/-2 |
| 5 | 正极片厚度R | 0.07～0.14 | ±0.004 |
| 6 | 正极片宽度B | 35～150 | ±0.2 |

2.1.1.5 负极片尺寸规格表：

图8 负极耳在极片一侧的展开示意图

表13投标方需要实现的尺寸：

| 序号 | 名称 | 尺寸（mm） | 公差（mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 负极耳外露A | 4～15 | ±0.5 |
| 2 | 负极耳胶外露B | 5～6 | ±0.3 |
| 3 | 负极耳位置C | 18～70 | ±0.5 |
| 4 | 负极保护胶带到极耳胶位置D | 0.25 | ±0.4 |
| 5 | 负极保护胶带外露E | 0.5 | ±0.3 |
| 6 | 负极保护胶带位置F | 1～30 | ±1 |
| 7 | 平衡胶带位置G | 1～30 | ±1 |
| 8 | 负极保护胶带位置N | 5～8 | ±1 |
| 9 | 负极保护胶带位置M | 1～30 | ±1 |

表14招标方提供的极片尺寸：

| 序号 | 名称 | 尺寸（mm） | 公差（mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 负极片大面长度I | 480～1980 | +2/-1 |
| 2 | 负极片全长J | 400～2500 | +2/-1 |
| 3 | 负极片小面长度K | 400～1900 | +2/-1 |
| 4 | 负极片厚度L | 0.08～0.14 | ±0.004 |
| 5 | 负极片宽度H | 35～150 | ±0.2 |

2.1.2极耳在极片间歇涂覆结构

2.1.2.1极耳在极片间歇涂覆结构的展开示意图：

图9极耳在极片间歇涂覆结构的展开示意图

2.1.2.2正极片贴胶带要求：正极耳处需要贴正极耳保护胶带最多4条，Lamination胶带粘贴2条，热熔胶带粘贴2条，具备揭热熔胶带离型纸功能，共计贴8处胶带（配置4套错位贴机构，送料8套整体伺服驱动，拉胶8套独立伺服驱动，各条胶带均可独立伺服电机驱动，可以选择是否粘贴胶带，设备均可正常运转，一套贴胶带机构是指贴极片A/B面2条胶带）。

2.1.2.3 负极片贴胶带要求：负极片需要贴负极保护胶带，共计贴2处，（配置3套错位贴机构，送料6套整体伺服驱动，拉胶6套独立伺服驱动，各条胶带均可独立伺服电机驱动，可以选择是否粘贴胶带，设备均可正常运转，一套贴胶带机构是指贴极片A/B面2条胶带）。

2.1.2.4正极片尺寸规格表：

图10 正极耳在极片间歇涂覆结构的展开示意图

表15投标方需要实现的尺寸：

| 序号 | 名称 | 尺寸（mm） | 公差（mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 正极外露尺寸A | 4～15 | ±0.5 |
| 2 | 正极保护胶带到极耳胶位置C | 0.25 | ±0.4 |
| 3 | 正极耳胶外露E | 5.75～7 | ±0.3 |
| 4 | 正极耳位置F | 0～4.5 | ±0.5 |
| 5 | 保护胶带位置G | 3.5 | ±1 |
| 6 | 保护胶带位置M | 30～1000 | ±1 |
| 7 | 保护胶带位置S | 60～1200 | ±1 |
| 8 | Lamination胶带外露尺寸H | 0.9 | ±0.3 |
| 9 | 热熔胶带位置L | ～ | ±1 |
| 10 | Lamination胶带位置I | 2 | ±1 |
| 11 | 热熔胶带位置K | ～ | ±1 |
| 12 | 热熔胶带位置J | ～ | ±1 |

表16招标方提供的极片尺寸：

| 序号 | 名称 | 尺寸（mm） | 公差（mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 正极片涂覆大面尺寸P | 400～2500 | +1/-2 |
| 2 | 正极片涂覆小面尺寸Q | 450～1980 | +1/-2 |
| 3 | 正极片厚度R | 0.07～0.14 | ±0.004 |
| 4 | 正极片全长N | 500～2500 | +1/-2 |
| 5 | 正极清粉位置尺寸T | 80～1400 | ±1 |
| 6 | 正极清粉宽度尺寸W | 6～15 | ±0.2 |
| 7 | 正极清粉长度尺寸U | 20-30 | ±0.2 |
| 8 | 正极片宽度B | 35～150 | ±0.2 |

2.1.2.5 负极片尺寸规格表：

图11 负极耳在极片间歇涂覆结构的展开示意图

表17投标方需要实现的尺寸：

| 序号 | 名称 | 尺寸（mm） | 公差（mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 负极耳外露A | 4～15 | ±0.5 |
| 2 | 负极耳胶外露B | 5～6 | ±0.3 |
| 3 | 负极保护胶带到极耳胶位置C | 0.25 | ±0.4 |
| 4 | 负极保护胶带位置G | 3.5 | ±1 |
| 5 | 负极耳位置F | 0～4 | ±0.5 |

表18招标方提供的极片尺寸：

| 序号 | 名称 | 尺寸（mm） | 公差（mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 负极片大面长度I | 400～2500 | +2/-1 |
| 2 | 负极片全长J | 500～2500 | +2/-1 |
| 3 | 负极片小面长度K | 400～1900 | +2/-1 |
| 4 | 负极片厚度L | 0.08～0.14 | ±0.004 |
| 5 | 负极清粉尺寸M | 150～1200 | ±1 |
| 6 | 负极片清粉宽度N | 6～15 | ±0.2 |
| 7 | 负极宽度尺寸H | 35～150 | ±0.2 |
| 8 | 负极片清粉长度E | 20～30 | ±0.2 |

2.1.3极耳在极片清粉区域结构（埋极耳结构）

2.1.3.1极耳在极片中间清粉区域的展开示意图：

图12极耳在极片中间清粉区域的展开示意图

2.1.3.2正极片贴胶带要求：正极耳处需要贴正极耳保护胶带最多4条，Lamination胶带粘贴2条，热熔胶带粘贴2条，具备揭热熔胶带离型纸功能，共计贴8处胶带（配置4套错位贴机构，送料8套整体伺服驱动，拉胶8套独立伺服驱动，各条胶带均可独立伺服电机驱动，可以选择是否粘贴胶带，设备均可正常运转，一套贴胶带机构是指贴极片A/B面2条胶带）。

2.1.3.3 负极片贴胶带要求：负极片需要贴负极保护胶带，共计贴2处，（配置3套错位贴机构，送料6套整体伺服驱动，拉胶6套独立伺服驱动，各条胶带均可独立伺服电机驱动，可以选择是否粘贴胶带，设备均可正常运转，一套贴胶带机构是指贴极片A/B面2条胶带）。

2.1.3.4正极片尺寸规格表：

图13 正极耳在极片中间清粉区域的展开示意图

表19投标方需要实现的尺寸：

| 序号 | 名称 | 尺寸（mm） | 公差（mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 正极外露尺寸A | 4～15 | ±0.5 |
| 2 | 正极保护胶带到极耳胶位置C | 0.25 | 0.4 |
| 3 | 正极耳胶外露E | 5.75～7 | ±0.3 |
| 4 | 正极耳位置F | 0～4.5 | ±0.5 |
| 5 | 保护胶带位置G | 3.5 | ±1 |
| 6 | 保护胶带位置M | 30～1000 | ±1 |
| 7 | 保护胶带位置S | 60～1200 | ±1 |
| 8 | Lamination胶带外露尺寸H | 0.9 | ±0.3 |
| 9 | 热熔胶带位置L | ～ | ±1 |
| 10 | Lamination胶带位置I | 2 | ±1 |
| 11 | 热熔胶带位置K | ～ | ±1 |
| 12 | 热熔胶带位置J | ～ | ±1 |

表20招标方提供的极片尺寸：

| 序号 | 名称 | 尺寸（mm） | 公差（mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 正极片涂覆大面尺寸P | 400～2500 | +1/-2 |
| 2 | 正极片涂覆小面尺寸Q | 450～1980 | +1/-2 |
| 3 | 正极片厚度R | 0.07～0.14 | ±0.004 |
| 4 | 正极片全长N | 500～2500 | +1/-2 |
| 5 | 正极清粉位置尺寸T | 80～1400 | ±1 |
| 6 | 正极清粉宽度尺寸W | 6～15 | ±0.2 |
| 7 | 正极清粉长度尺寸U | 20～30 | ±0.2 |
| 8 | 正极片宽度B | 35～150 | ±0.2 |

正极耳

正极片

图14冲正极耳处残余极粉尺寸示意图

表21招标方提供的极片尺寸：

| 序号 | 名称 | 尺寸（mm） | 公差（mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 正极耳处残余极粉尺寸A | 0～1 | --- |
| 2 | 正极清粉宽度尺寸C | 6～15 | ±0.2 |
| 3 | 正极耳宽度 | 4～8 | ±0.1 |

表22投标方需要冲切正极耳处残余极粉，实现的尺寸：

| 序号 | 名称 | 尺寸（mm） | 公差（mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 正极耳处冲切尺寸B | 1～4 | ±0.35 |
| 2 | 正极耳处冲切尺寸E | 在对应尺寸C以内对称，不可冲偏 | ±0.5 |

1）具备冲切正极槽位边缘残粉机构

机构组成：牵引机构，巡边机构，冲切机构，缓存机构，冲切整体平移机构，除尘机构。切除余料自动收集到专用收集盒子里，防止余料外溢。有感应器检测余料排出通道，通道堵塞设备自动报警停机。

切刀寿命：≥50万次。单独寿命记录，寿命上限设定，到达预定次数后有报警功能。

冲切效果：冲切位置和清粉位置对称居中。极片切断空箔端面横向和纵向毛刺≤10μm，且无金属碎屑，连续测试10个数据，都满足要求；否则，调试后，重新测试。

图16冲正极耳处残余极粉尺寸示意图

表24招标方提供的极片尺寸：

| 序号 | 名称 | 尺寸（mm） | 公差（mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 正极耳处残余极粉尺寸A | 0～1 | --- |
| 2 | 正极清粉宽度尺寸C | 6～15 | ±0.2 |
| 3 | 正极耳宽度D | 4～8 | ±0.1 |

表25投标方需要冲切正极耳处残余极粉，实现的尺寸：

| 序号 | 名称 | 尺寸（mm） | 公差（mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 正极耳处冲切尺寸B | 1～4 | ±0.2 |
| 2 | 正极耳处冲切尺寸E | 在对应尺寸C以内对称，不可冲偏。 | ±0.5 |

2）具备毛刷清除正极槽位边缘残粉机构

机构组成：牵引机构，巡边机构，上下毛刷间隙调整机构，毛刷滚动驱动机构，缓存机构，上下毛刷整体平移机构，除尘机构。

表26刷粉后极粉残留指标：

| 序号 | 名称 | 尺寸（mm） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 单个极粉残留面积＞0.05平方毫米 | 0pcs |

图17毛刷清除正极槽位边缘残粉后尺寸示意图

毛刷要求：毛刷植毛结构，材质尼龙66（防静电）；毛径0.1±0.01mm；

毛刷咬合间距：-1～-5mm(开机前通过肉眼观察两个毛刷间是否透光判断-不透光为OK、毛刷间距可调)。

1.毛刷咬合动作使用气缸控制，毛刷外径按35mm计算，毛刷完全打开状态下，毛刷间距15mm以上，毛刷完全咬合状态下，毛刷间距-5mm以下（预留刷毛长度优化空间）。

2.毛刷咬合间隙通过调整楔形块位置实现，连接楔形块的气缸采用带导杆气缸增强楔形块稳定性，通过调整气缸位置（调整时需具备限位导向）或者气缸行程实现楔形块位置调整,调整量使用微分头量化调节。

3.毛刷转动使用伺服电机驱动，伺服电机额定转速3000转每分以上，转速在操作界面可以手动调整，上下毛刷转向相反、同时向外侧（垂直远离大板为外侧）刷粉。

4.毛刷更换方便结构设计，侧板Z型组装可拆除，方便毛刷更换。

5.极片Z轴方向位置调整通过手动调节支撑极片的过辊机构位置实施。过辊机构整体通过滑轨导向，使用调节螺栓上下调整位置（具有防松动设计）。

6.极片夹紧固定采用气缸（配备调压阀，控制调整夹紧压力）控制夹板实施，夹板四周倒角，与极片接触面有硅胶垫防止夹伤极片，压板面积大于30mm*30mm。夹板垂直与大板方向可调，兼容极片宽度35-160mm。极片夹紧机构安装在调整极片Z方向位置的过辊机构上，确保夹板与极片Z轴方向位置一致。

7.毛刷具有刷毛梳理自清洁功能

8.机构增加X方向（极片走带方向）往复运动设计，硬件设计预留空间，软件预留接口

9.除尘管路单独设计与冲切刀废料收集不共用，粉尘直接排到集中除尘系统

10.寻边感应器安装在公用底座上，避免机构互换时拆卸调整

11.毛刷Y方向整体平移使用伺服电机驱动，与冲切公用一个伺服电机。平移速度及位置在操作界面可调整。极片牵引及极片寻边探边定位与冲切公用同一套牵引机构及寻边探边机构。

12.刷粉机构与切刀机构对极片Z方向高度需求保持一致，减少机构互换时极片Z方向调整

13.在正极槽位刷粉机构后，配备一套彩色面阵500万像素CCD相机，检测精度±0.05mm，检测槽位边缘正反面极粉是否刷掉，极粉残留面积＞0.05mm²,判定NG。

注：“冲切正极槽位边缘残粉机构”与“毛刷清除正极槽位边缘残粉机构”能够满足在设备上同一位置快速互换安装使用（包含机构，电气，控制），正常状态下只使用一套机构，按照使用需求选择安装使用一套，另一套备用。该两套机构共用牵引，巡边，缓存，及平移机构共用。

2.1.3.5 负极片尺寸规格表：

图15 负极耳在极片中间清粉区域的展开示意图

表23投标方需要实现的尺寸：

| 序号 | 名称 | 尺寸（mm） | 公差（mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 负极耳外露A | 4～15 | ±0.5 |
| 2 | 负极耳胶外露B | 5～6 | ±0.3 |
| 3 | 负极保护胶带到极耳胶位置C | 0.25 | ±0.4 |
| 4 | 负极保护胶带位置G | 3.5 | ±1 |
| 5 | 负极耳位置F | 0～4 | ±0.5 |

表24招标方提供的极片尺寸：

| 序号 | 名称 | 尺寸（mm） | 公差（mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 负极片大面长度I | 400～2500 | +2/-1 |
| 2 | 负极片全长J | 500～2500 | +2/-1 |
| 3 | 负极片小面长度K | 400～1900 | +2/-1 |
| 4 | 负极片厚度L | 0.08～0.14 | ±0.004 |
| 5 | 负极清粉尺寸M | 150～1200 | ±1 |
| 6 | 负极片清粉宽度N | 6～15 | ±0.2 |
| 7 | 负极宽度尺寸H | 35～150 | ±0.2 |
| 8 | 负极片清粉长度E | 20～30 | ±0.2 |

2.2设备主要构成和技术要

2.2.1极片、隔膜、极耳放卷

设备具备极片投入计数功能（在极片放料挂轴处添加，更换材料时不会影响计数，计数误差在±1片以内）；

设备具备极片正反面涂覆长度测试功能，精度±2mm以内；

极片挂轴尽量外探，方便极片装取。 极片、隔膜上卷处要有防尘罩，并且防尘罩要良好的密闭性。

极片、隔膜、极耳用的挂轴，可以切换运转方向，具备正转和反转功能；以下条件下检出材料结束，装置自动停止。

1）极片：由反射式传感器检出电极没有涂浆料部分50～500mm时，判定为极片用完；剩余极片从金属环上自然退下。极片具备自动换卷的功能。

2）隔膜：透过式传感器检出黑色完全不透明的胶带时，判定隔膜用完；剩余隔膜从纸卷上自然退下。具备邦纳感应器，对于单面陶瓷隔膜，换卷后，能自动判定陶瓷面，不良报警提示。

3）带极耳胶的极耳：当动作辊的下限检出传感器处于ON 状态时，判定材料用完；对于其中的层间隔离膜，配备回收轴。

2.2.2极耳焊接

- 非埋极耳结构的正极焊接面积25.0mm（长）×4.0mm（宽）；埋极耳结构的正极焊点面积13.0mm（长）×4.0mm（宽）。非埋极耳结构的负极焊接面积见图16，埋极耳结构的负极焊接面积见图17，具体尺寸待讨论. 招标方只提供焊点的外形尺寸，焊点纹理依据招标方提供的材料自行匹配，并提供焊头、焊座纹理的图纸。

- 焊接机出厂前，根据招标方提供的极耳耗材，提供给招标方成熟时序值作为参考；

提供焊接面积图纸，厂家制作,每台卷绕机配:正极2个焊头(非埋极耳和埋极耳的), 负极2个焊头(非埋极耳和埋极耳的),2个焊座。

必能信焊接机型号：40KHz  800W  BWE

3）焊头和焊座使用寿命：

表25焊头和焊座使用寿命

| 序号 | 零件名称 | 使用寿命 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 正极极耳焊头 | 600000/面 |
| 2 | 负极极耳焊头 | 100000/面（焊座加热）、60000/面（焊座不加热） |
| 3 | 正极极耳焊座 | 500000/面 |
| 4 | 负极极耳焊座 | 40000/面 |

图16非埋极耳结构的负极焊接面积                图17埋极耳结构的负极焊接面积

3）焊接拉力：

参照蓝本电芯的TAB，箔材及焊头焊点面积参数，焊接拉力要求详见下表。

表26焊接拉力要求

| 蓝本电芯SP544992SI | TAB厚度*宽度 | 箔材厚度 | 焊头焊点面积 | 焊接拉力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 负极 | 0.08mm*6mm | 6μm | 3.2mm*4mm*4 | ≥16N |
| 正极 | 0.08mm*6mm | 10μm | 25mm*4mm | ≥20N |

埋极耳结构与非埋极耳结构焊接效果要求详见下表：

表27焊接效果要求

| 埋极耳结构 |  |  | 非埋极耳结构 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 正极耳 | 负极耳 | 正极耳 | 负极耳 |
| 焊接效果 | 焊点清晰均匀，用手剥离后，大于1/2焊点面积残留箔 | 极耳上至少焊接2个焊点且焊点清晰均匀，用手剥离后，一半以上焊点面积内残留铜箔 | 焊点清晰均匀，用手剥离后，大于1/2焊点面积残留箔 | 极耳上至少焊接3个焊点且焊点清晰均匀，用手剥离后，一半以上焊点面积内残留铜箔 |
| 焊印高度 | ≤40μm | ≤60μm | ≤40μm | ≤60μm |
| 焊接拉力连续测试15个数据，都满足要求；否则，调试后，重新测试。 焊接效果连续测试5个数据，都需满足要求；否则，调试后，重新测试。 焊印高度，使用焊接厚度测试仪分别检测焊点处总高度，极耳厚度，箔材厚度，焊印高度=总高度-极耳厚度-箔材厚度。连续测试5个数据，都需满足要求；否则，调试后，重新测试。 注：铜箔材厚度≥5μm，铝箔材厚度≥9μm |  |  |  |  |

4）负极耳焊接的焊头,使用伺服电机形式驱动（若负极焊头只使用伺服电机控制则需要能够在线记录伺服电极扭矩数据，扭矩数据上传MES系统）。

5）配压力传感器，能够在线检测焊接压力，焊接压力数据上传MES系统，能够根据预控线，做焊接压力预警。

6）能够在线检测焊接能量，焊接能量上传MES系统，能够根据预控线，做焊接能量预警。

7）正极耳焊接的焊头,使用气缸的方式驱动，配压力传感器，能够在线检测焊接压力，焊接压力数据上传MES系统，能够根据预控线，做焊接压力预警。

正负极焊头固定机构要具有焊头前后、左右平行度调整装置，防止焊头紧固时平行度变异。

8）正负极焊接驱动均配置光栅尺，用于测量极耳厚度和焊接深度异常情况；

9）正/负极耳切刀处加纠偏装置

负极耳倒圆角为大圆弧，极耳走带方向具备探边（极耳胶边）确认，极耳走带垂直方向具备巡边（极耳边缘）确认，极耳偏移后，采用料盘沿极耳走带垂直方向闭环补正。圆弧产生的高度差范围：≤0.8mm，连续取10个极耳，用投影仪10倍镜头测试，都合格。见图20。极耳裁切工位需配备极耳碎屑收集盒，收集盒外立面需设置观察窗，能看到碎屑是否集满。极耳切刀采用一体式切刀，切刀导向方式：直线轴承、滑轨滑块、滚珠套滑套。

图18

10）正极使用“铝转镍极耳”时，换用圆角切刀，切刀需要将6.5mm宽的转焊部分切除并切圆角，使用正常极耳时使用常规平切刀，要求卷绕机在正极耳切换时只更换切刀架，无需更换驱动机构就可以实现快速换型，并提供解决铝极耳粘刀的解决方法（转焊极耳及裁切方式如图19）。

图19

11）正负极耳裁切，极耳走带方向具备探边（极耳胶边）确认功能，极耳走带伺服电机驱动，采用拉极耳方式。裁切后极耳头部长度公差≤±0.50mm。正、负极耳毛刺要求：横向和纵向≤10μm。负极圆角处毛刺测试时要调整焦距，观察整个圆角，超出基材边线部分视为毛刺，测量毛刺最大的地方。连续测试15个数据，都满足要求；否则，调试后，重新测试。

12）正、负极耳焊接后，分别各配备一套彩色面阵500万像素CCD相机，负极CCD增加焊点数量和大小检测功能，检测精度±0.05mm，检测焊接后的极耳胶高，焊接位置。极耳胶高，焊接位置CCD检测，使用预控图控制，根据测量值与工艺中值的差值及时自动调整送极耳位置和焊接位置。上位机自动计算CPK数值，实现闭环控制。

13）负极焊座有加热功能，加热温度范围180～220℃，温度控制精度±3℃，延长焊座使用寿命。

14）正负极使用光栅尺检测焊接双极耳不良。

15）焊接后有拍焊点整形机构，使焊印厚度能够达标 。

2.2.3贴胶带机构

1）保护胶带、终止胶带尺寸要求通过参数调整（采用伺服电机拉胶，保证精度），拉胶带采用夹子夹紧胶带头部向后拉的方式，夹子释放前有顶辊顶住胶带头部，夹子释放后顶辊向后抚平胶带头部。贴胶采用吸盘备胶，过滚碾压方式贴胶，贴胶效果：精度见规格表，胶带无褶皱，直径1mm气泡数量＜3个。

2）贴保护胶带、终止胶带的机构,可适用于热熔胶带，需要增加离型纸自动收集机构。其中正极贴胶三、四上贴胶机构与终止胶带机构需要配备离型纸自动收集机构。热熔胶离型纸剥离以后，各种机构需要避开热熔胶带，不能发生极组与外界粘连的现象。保护胶带、终止胶带转贴位置，吸胶带的真空度不高于-60Kpa。胶带真空吸附采用真空泵集中产生负压或者缓冲气罐+真空发生器形式，避免压缩空气不稳导致的真空不稳定。若使用真空泵产生负压，每个吸盘单独配置1个负压表。若使用缓冲气罐+真空发生器，每个吸盘单独配SMC/FESTO真空发生器，单独配置1个负压表，吸盘独立控制

3）终止胶带的滚筒负压，气压大小可调。终止胶带（兼热熔胶带）粘贴方向：终止胶带（兼热熔胶带）长度方向和极片宽度方向一致。终止胶带吸附真空区要求＞3个，减少更换频次。

4）正常生产时不使用的贴胶、冲切缓存机构能够满足跳跃穿带，跳过此缓存机构。

2.2.4极片压花机构

正极片压花和检测功能，具备将正极片牵引至压花工位进行自动压花，压花后具备极片缓存和在线检测压花深度的功能,检测不良极片可以单卷排出，不影响设备功能和效率。

压花区域兼容以下四种方案：

(1) 极片整片压花；

(2) 避开空箔区、胶纸和极耳不压；

(3) 只压卷芯圆弧区域（配合验证不作验收要求）；

(4) 极片边缘不压，只压极片中心区域。（只压极片宽度中心区域，宽度方向偏差±3mm）

2.2.4.1产品关键指标要求

图20 压花产品示意图

表28产品关键指标需求表

| 序号 | 关键指标名称 | 要求 | 公差 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压花深度H | 40～200μm | ±20μm | 辊压动作切入和切出的两排位置，压花深度不做要求 |
| 3 | 压花横向间距W1 | ≥3mm(参考) | ±100μm | 以工艺设计为准 |
| 4 | 压花纵向间距W2 | ≥3mm(参考) | ±100μm | 以工艺设计为准 |
| 5 | 压花距粉线位置尺寸L1 | — | ±5mm |  |
| 6 | 压花距极片边缘位置尺寸L2 | — | ±1mm | 只压中心区域±3mm 全压精度±1mm |
| 7 | 压花距极耳位置尺寸L3 | ≥5mm | ±5mm |  |
| 8 | 压花距胶带位置尺寸L4 | ≥5mm | ±5mm |  |

2.2.4.2压花功能主要构成和技术要求

卷绕机正极压花功能主要由正极片压花工位、CCD在线测量工位和缓存工位构成。

| 序号 | 工位名称 | 技术要求 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 正极片压花工位 | 输入材料 | 极耳焊接和贴胶后的正极片 |
| 2 |  | 工位功能 | 将正极片表面辊压出一定深度和间距的凹坑，极耳焊接位置、贴胶位置、单面粉区和空箔区可选择性辊压。 |
| 3 |  | 生产过程 | 牵引机构将正极极片牵引至极片压花工位，传感器检测识别基准位，伺服电机驱动压花从动辊下压住极片，主动辊由伺服电机驱动转动，极片走带过程中压花，压花完成后伺服电机带动压花从动辊上升，结束压花动作。 |
| 4 |  | 过程参数及功能要求 | 1) 具备极片压花压力在线监控功能； 2）具备压辊位置实时监控功能； 3）具备极耳位置、胶带位置和粉线位置识别检测功能； 4）具备压花过程中主动送片功能； 5）具备负压除尘功能。 |
| 5 |  | 产品性能参数及评价方法 | 1）压花深度精度：±20μm（辊压动作切入和切出的两排位置，压花深度不做要求）； 2）压花间距精度：±100μm 3）压花起始、结尾位置精度：±5mm。 |
| 6 |  | 主要配置 | 1）压力传感器：三菱（日本）、蒙特福（美国）、鑫精诚（中国）、德尔兹（德国） 2）光栅尺：海德汉（德国）、雷尼绍（英国）、法格（西班牙）、三丰（日本）、榕树 3）伺服电机：西门子（德国） 、OMRON（日本）、三菱（日本）、松下（日本）、汇川(中国) |
| 7 |  | 结构要求 | 1）采用左右辊的布局方式，极片从中间穿过，减少机构自重对压力的影响； 2）胶辊为背辊，采用伺服电机驱动旋转，胶辊牵引速度匹配压花极片牵引速度；提供两套钢辊，一套只压中间区域，另一套覆盖全幅宽方向； 3）胶辊包胶材质建议采用聚氨酯，硬度建议为55±5度； 4）从动辊采用伺服电机驱动升降，辊压压力和间隙可通过伺服电机控制，辊压压力范围50-300N； 5）配备压力传感器，压力大小可控、可实时监测（压力检测精度±0.5N），具备超限报警功能； 6)配备光栅尺检测钢辊实际下压位移，光栅尺精度0.005mm； 7）主动辊具备角度调节功能，匹配与从动辊的平行度，配备带锁千分尺辅助调节； 8）压花机构具备跳压功能，可选择实现极耳位置、贴胶位置、单面粉区域和空箔区域的避空功能，压花开始和结束位置控制精度±5mm； 9）钢辊的形貌以招标方工艺要求为准，增加限位调节机构，确保压印一致性，限位调节精度±0.01mm； 10）改造机构的基准与原设备基准保持一致，机构过辊垂直度、圆跳动＜0.03mm； 11）随设备配备2个钢辊和2个胶辊备件（1个全幅宽长辊，一个短辊），压辊的边缘倒圆角，避免刮破极片； 12）程序上可实现胶辊和钢辊的寿命管控，自动计算辊压长度，压辊寿命≥50万米； 13）压花辊由投标方根据招标方需求提供（花辊凸点高度0.1-2mm，凸点间隙1-5mm），压花辊需满足不同极片宽度（35-160mm）压花需求设备调试和更换压辊方便，不需要重新校准安装精度； 14）极片压花默认凸点（短粉面为凹坑，长粉面为凸坑）方向朝向极组内部，极片压花机构兼容两面压花切换，检测机构兼容正/反面切换检测； 15）具备极片A、B面风刀除尘功能，具备压辊除尘清洁功能,风刀除尘管和其他吸尘管上配备风速仪，风速可在仪表上显示，风速≥15m/s。 16）建议考虑不压花型号可以穿带时避让跳过压花机构过辊。 |
| 8 |  | 数据采集 | 1）压花辊压压力； 2）从动辊辊压位置 3）钢辊、胶辊寿命、辊压长度 |
| 9 | 视觉检测 | 输入材料 | 压花后的极片 |
| 10 |  | 工位功能 | 采用线激光在线检测极片压花深度和间距，具备数据采集和上传功能。 |
| 11 |  | 生产过程 | 极片牵引至视觉检测工位，走带过程中伺服电机驱动线激光测量仪沿极片宽度方向(与极片走带方向垂直)移动并测量压花深度。 |
| 12 |  | 过程参数及功能要求 | 1）具备在线测量压花深度和间距功能； 2）具备数据采集、绑定和上传功能。 |
| 13 |  | 产品性能参数及评价方法 | 1）X轴方向分辨率：≤2.6μm 2）Z轴方向重复精度：≤0.3μm 3）凸点高度GRR＜10%； 4）线性和偏倚(标准块)＜10%； 5）漏判率0%； 6）误判率＜0.5%； |
| 14 |  | 主要配置 | 线激光测量仪：LMI2610、基恩士SR8020或同等质量的其他品牌。 |
| 15 |  | 结构要求 | 1）伺服电机驱动测量仪沿极片宽度方向运动，滑轨滑块导向，相机运动范围能覆盖最宽型号极片，即行程≥160mm； 2）线激光安装座具备角度调节、沿安装高度方向调节和沿走带方向调节机构，线激光安装座可满足LMI2610、SR8020等检测仪的安装空间需求，方便后期更换测量仪； 3）测量背辊直径为Φ45mm或者Φ60mm，背辊圆跳动、背辊与大板垂直度≤0.03mm； 4）线激光视野≥7mm，X轴方向分辨率≤2.6μm，Z轴方向重复精度≤0.3μm； 5）为了避免极片抖动而影响检测效果，极片与测量辊的包角≥120°； 6）测量辊需安装旋转编码器，用于触发相机拍照等； 7）视觉系统配备独立工控机，可与原设备工控机实现通讯。工控机标准：12代以上i9处理器，内存≥32G，固态硬盘≥1T，机械硬盘≥6T； 8）软件可实现一键标定功能； 9）NG图片可实现自动保存，保存时间可设定，具备自动删图功能； 10）1批次设备配备1个压花CCD标定环，标定环需要提供检测报告。 |
| 16 |  | 数据采集 | 1）压花深度 2）压花间距 |
| 17 | 缓存机构 | 输入材料 | 压花后的极片 |
| 18 |  | 工位功能 | 用于压花跳压时缓存极片 |
| 19 |  | 生产过程 | 极片牵引至缓存机构，通过缓存辊的升降实现极片的缓存。 |
| 20 |  | 过程参数及功能要求 | — |
| 21 |  | 产品性能参数及评价方法 | — |
| 22 |  | 主要配置 | 滑轨滑块：THK（日本）、PMI(中国台湾)、米思米（日本）、HIWIN（中国台湾）。 |
| 23 |  | 结构要求 | 1）极片缓存长度≥2.5m； 2）极片过辊与其他工位过辊基准保持一致，外侧基准线在同一平面； 3）缓存工位前具备极片主牵引机构，极片压紧力可调节。 |
| 24 |  | 数据采集 | — |

2.2.5极片、隔膜裁切

1）正极片裁切机构：通过更换单切刀与双切刀两种刀架，实现正极片前端两种裁切方式，设备需配备1套单切刀刀架和1套双切刀刀架。

单切刀裁切：将正极片在空白箔处裁切开。双切刀裁切：切除正极片插入端涂覆波浪边和多余空白箔，裁掉的正极片废料宽度7mm，切断过程不允许废料到处飞溅，切断废料通过负压（负压源由投标方提供）自动排出到废料盒内，通过3D打印方式制作，废料盒拐角处需要圆滑过度处理，有感应器检测到极片切断后自动排出，未排出设备自动报警停机，防止废料卷到极组里面。

2）可实现检测极耳走定长后切断极片；还可实现以感应涂层边来裁切，以感应涂层边来正负极裁切时，装2套裁切感应器，正反面各一套，能感应切换大空箔，小空箔，兼容深浅色涂炭和不涂炭。

3）常规的极片裁切机构，具备真空除尘装置。正负极片裁切需具备追切功能。

4）极片切断空箔端面毛刺，横向和纵向≤10μm，且无金属碎屑，涂覆端面毛刺，横向和纵向≤10μm；连续测试15个数据，都满足要求；否则，调试后，重新测试。

5）切刀寿命：正极片双切刀寿命更改到40万次，正极片单切刀≥50万次。负极片切刀≥80万次。单独寿命记录，寿命上限设定，到达预定次数后有报警功能。

6）隔膜裁切:

隔膜切刀：齿形刀。

隔膜切断处无撕裂口、无拉丝、折角。

配备两套隔膜切刀支架，使用专用齿形刀，切刀要求电机控制，切刀位置设计防护装置，保护员工操作。

冷切隔膜切刀寿命≥20万次。单独寿命记录，寿命上限设定，到达预定次数后有报警功能。

2.2.6卷绕功能

1）卷绕采用菱形卷针(3套/台)逆时针方向卷绕、逆时针旋转换工位方式。正负极插入采用夹住极片后电机精准插入的方式，。

2）最终压辊要避免对隔膜过度拉伸，导致极组变形。

3）在残卷（极组卷绕收尾时），用电机驱动，滚筒压紧，保证极片对齐度，隔膜无褶皱。

4）极组下料夹子水平度，保证和极组大面水平，方便调整。卷绕结束后，2片卷针向中心收缩时，下料夹子具备配合做松开、闭合的功能。

5）卷芯下料处带有散包检测感应器，松散卷芯当不良品自动排出，且出现散包不良品时，设备停机报警。另外，下料卷针处还要配备光电传感器，当极组未从卷针上取出时，设备要报警停机。

6）极片送料方式：感应极耳边。

7）负极片送料夹板，带吹气孔，防止极耳中置结构负极片前端收缩打折和起皱。正极片送料夹板，带吹气孔。 极片入片机构：正负极入片采用主驱动入片，减少卷绕时隔膜张力。

8）设备卷针应具有良好的强度和有效的定位，在正常使用的情况下，卷针位置不会发生漂移等影响极组尺寸的现象。

2.2.7极组整形

1）极组热压或冷压时间：要求1～10秒内可调，超过设备效率时间，都需要2个工位（不以超过8S热冷压时间需求的极组型号做验收）。

2）极组热压工位上下板表面采用特殊材料，不粘连极组，可以增加向极组大面吹气功能，便于极组和压板分离。

3）极组热压和冷压工位的上下压板，平行度和平面度0.05mm以内，上下压板之间用压感纸测试，压感纸验收均匀。

4）极组卷出后，建议的工位布局：2极组热压、冷压、Hi-pot测试，1个CCD下料检测、扫铝极耳二维码(或在极组下料工位)，

极组热压

CCD检测

极组冷压和Hi-pot测试

扫铝极耳二维码

空位

5）需要走极组热压和冷压工艺的极组，极组卷出后，进入极组热压工位，极组热压后进入冷压工位，冷压的同时进行Hi-pot测试，然后继续：CCD检测、扫铝极耳二维码，良品极组入皮带线。如果皮带线堆料，极组卷绕工位停止，极组卷出工位后的极组，做完极组热压、极组冷压、Hi-pot测试，CCD检测、扫铝极耳二维码，极组送入缓存工位，缓存工位内的极组人工取出放入皮带线，缓存工位内的极组人工取出放入皮带线（也可采用其他方案，在极组卷绕工位停止时，满足热压工位不滞留极组的需求）。

6）热压板温度控制精度:±3℃，最高温度: 110℃。热压的上下压板可以独立加热。

7）极组热压和冷压的压力: 150Kg～400Kg.压力精度偏差：±4Kg.

8）极组热压工位的压力源：用伺服电机。需要配压力传感器（上限1000Kg，精度±1Kg），

备注：极组热压工艺或冷压工艺，都在此工位基本完成极组定型。

9）极组冷压工位的压力源：使用气缸（缸径100毫米），需要配压力传感器（上限1000Kg，精度±1Kg），配电气比例阀控制压力。

10）Hi-pot测试仪器，指定品牌chroma 19073。需要1台。测试参数：250V，2GΩ稳定测量，无误判，判定电流及电阻可设置上下限，测试极组的阻值上传MES. Hi-pot测试时间最长：4秒。

11）CCD检测机构支架与冷热压机构分开，避免冷热压机构动作的震动干扰；CCD检测工位压力20Kg～40Kg.压力精度偏差：±4Kg.减压阀手动调整， 参考缸径32mm.

12）极组卷出后，极组禁止使用吸盘方式搬运。判定的不良极组，用吸盘分类放入不良品盒，不良片盒子分类：Hi-pot不良，对齐度不良，极耳位置不良。

2.2.8传送带下料

1）极组卷绕完成后，设备可自动将良品极组自动放到传送带上，装盘机机械手自动将极组取走。传送带末端需要安装传感器用于检测传送带末端有无电池，传送带的高度为850±20mm，长度以3D评审实际尺寸为准。

2）测试NG品自动剔除，配置至少8种类的NG盒子，具体分类：对齐度不良、极组尺寸不良、极组外观不良、短路不良、其它种类不良。NG信息需与极耳码号绑定，NG品采用堆叠式下料，便于员工收料。

2.2.9自动下料机收料

- 极组卷绕完成后，经输送带移送至下料机位置，机械手将下料极组移载至CCD定位平台，采用XYθ三轴纠偏平台纠偏，纠偏后的极组经伺服模组下料至吸塑盒。CCD为彩色相机，定位纠偏采用背光方式，定位检测精度0.1mm，单像素点尺寸0.03mm/pixel；

- 定位区域侧面增加正光源且不与机械手运动空间干涉，用于检测极组表面褶皱、终止胶打折、气泡等外观不良，外观要求：终止胶带无褶皱，直径1mm气泡数量＜3个；

2）极组缓存区分为空吸塑盒区和满料吸塑盒区，人工将空吸塑盒放置于设备上，空吸塑盒自动流拉至极组下料工位，装满极组的吸塑盒流拉至吸塑盒取出位，人工取出满料吸塑盒。设备可放置20个空吸塑盒和20个满吸塑盒(针对20mm高度的吸塑盒)，2个空料盒位，2个满料盒位,具备料盒缓存满报警功能；

吸塑盒尺寸：参照招标方提供图纸，长120mm~400mm，宽120mm~400mm，高度10~32mm。

图21 吸塑盒示意图

3）采用CCD定位吸塑盒位置，引导四轴机器人精确下料，采用正面打光方式，单像素点尺寸≤0.1mm/pixel，CCD可识别料盒待放置极组的位置有无极组，若有极组则报警提示或引导至下一放料位，四轴机器人品牌为汇川，四轴机器人可适用于1%干燥环境。

2.2.10 CCD检测

1）CCD检测卷绕对齐度要求：极组卷绕时，设备可实现正负极片、负极与隔膜的对齐度的实时CCD检测，极片宽度的2侧都需要面阵CCD检测，2侧各配置一套CCD检测装置，卷针每旋转180°记录一次对齐度数据；下料CCD提供最佳CCD视野和安装距离，极组标定块的重复性精度和检测精度控制在±0.05mm，检测数据上传MES系统，与极耳二维码号绑定。CCD检测闭环控制：根据CCD检测数据，实时自动调整。

2）同一侧的同极性极片偏移量≤0.3mm。

正负极片对齐度规格：负极包裹正极=（负极宽度-正极宽度）/2±0.3mm，最小0.2mm；

负极与隔膜对齐度规格：隔膜包裹负极=（隔膜宽度-负极宽度）/2±0.3mm，最小0.5mm。

3）CCD检测负极片入料头部打折不良，当负极最终辊夹住负极片时，给CCD一个信号，CCD拍摄当前负极头部照片，该检测需配备单独背光光源。增加夹板吹气防止头部打折功能；检测规格：在CCD视野范围内，负极头部折角面积≥1平方毫米，判定负极片打折NG。

4）设备可以通过CCD检测胶带粘贴相对于极片的横、纵向位置，以及保护胶带距极耳胶的距离。正极需要配备2套线扫CCD，分别检测极片正反面贴胶的首尾位置。负极配备2套线扫CCD，分别检测极片正反面贴胶的首尾位置，不良自动剔除。线扫CCD拍照需配备独立编码器。析锂保护胶带定位尺寸检测，通过线扫相机检测，检测精度控制在±0.022mm/pix。

4）下料面阵CCD使用极耳侧视野，对极组的外观尺寸（包括：极组宽度、极耳胶高度、极耳位置、极耳侧抽芯、异物夹带）进行自动检测，不良品自动排出，像素精度控制在±0.05mm，检测宽大极组、不能完全冷压的极组，不得出现下料内部松散或测量尺寸不同的现象。不良自动剔除。

过程中CCD布局采用镜头水平方式，避免背光源处灰尘干扰

增加装盘机定位CCD

CCD显示器下方增加鼠标键盘放置拖板

5）提供所有CCD校验规程和标准模板。

各工位相机配置不低于如下配置要求：

表29像机配置要求

| 序号 | 检测位置 | 数量 | 配置要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 正负极焊后检测 | 2 | 彩色面阵，像素不低于500W，象元尺寸不小于3.45um*3.45um |
| 2 | 正负极贴胶检测 | 4 | 彩色线扫，像素不低于8K，精度0.022mm/pix |
| 3 | 卷绕位检测 | 2 | 黑白面阵，像素不低于500W，象元尺寸不小于3.45um*3.45um |
| 4 | 下料位检测 | 1 | 黑白面阵，像素不低于2000W，象元尺寸不小于2.4um*2.4um |
| 5 | 极组定位检测 | 1 | 彩色面阵，像素不低于2000W，象元尺寸不小于2.4um*2.4um |
| 6 | 吸塑盒定位检测 | 1 | 彩色面阵，像素不低于2000W，象元尺寸不小于2.4um*2.4um |
| 7 | 正极ETS检测 | 1 | 黑白面阵，像素不低于500W，象元尺寸不小于3.45um*3.45um |

注：锯齿与波浪边与二次元不做对比，自带标准计量片进行校正。

2.2.11张力控制

隔膜张力闭环控制，张力大小控制采用伺服电机驱动方式，实施机构采用摆杆方式，摆杆固定采用低阻尼轴承或陶瓷轴承，减小滚动摩擦，并能够实现微张力分段控制和闭环补偿；张力实时检测，输出隔膜、正负极片张力实时控制趋势图；极组内部隔膜层数不能超过两层，隔膜张力控制在（70-500）gf可调，精度±7%设定值；极片张力控制在（80-800）gf可调，精度±7%设定值；张力最小精度±5 gf。极组卷绕采用每圈变张力控制，从内圈到外圈张力逐步变小的张力控制方式，防止极组变形。

提供所有张力测试校验规程和标准模板。

2.2.12纠偏系统

1）极片和隔膜走带过程添加纠偏反馈补正系统，能够有效降低“因过带辊不水平或原材料裙边”，引起的焊接胶高、贴胶带位置尺寸、卷绕极组对齐度等不良；

2）纠偏机构尽量使用摆动纠偏系统，双辊碾压式纠偏只能加在卷绕入片前，与斜度调整机构不能在同一位置。整体纠偏系统调节方便，有参照基准。

3）设备具有正负极片各5级纠偏功能（包括放卷纠偏、贴胶带后纠偏，入片前纠偏、入料夹板纠偏、入卷前纠偏）；

4）设备具有上下隔膜各一级整体纠偏功能。

5）设备纠偏系统可以通过上位机控制完成自动调节，上位机能够进行对齐度数据分析，通过分析一定数量的已完成卷绕极组的对齐度数据，得出极组对齐度变化趋势，具备实时纠偏趋势图;当对齐度测试数据始终在中心值一侧，靠近规格上限或规格下限时，纠偏系统要根据上位机指示进行相应纠偏补正(具备功能，不作为验收依据)；

6）另外当测试值连续3次超出预控线时（未超出规格线），纠偏系统也要根据上位机指示，进行相应纠偏补正(具备功能，不作为验收依据)。

2.2.13不良极片和不良极耳识别

1）具有极耳不良红色标识自动检测功能，不良自动剔除。传感器数量：正、负极耳各一个；

2）具有极片所贴红色、黄色胶带自动检测功能，传感器数量：正、负极片的两面各一个；传感器安装方法：从极片传感器运行线的基准位置，对于宽度方向，有120mm 的调节范围；

3）卷绕不良极片，只卷绕不良极片和隔膜，不良极组自动不良排出，可以任意设定为单卷不良极片，不影响前面或后面的一片极片；传感器检测出前工序检测出的极片不良，报警、排出；有极片不良、接带时，用触摸屏可以使极片倒转。任何感应箔与极粉的反光率的感应器，不得在红色接带上误感应，极片红色接带，无论在极片的任何位置，都能够准确的只将接带极片自动单卷并排出，带隔膜单卷，自动单卷功能在设备界面设置机能开关，可关闭该功能。

2.2.14扫铝极耳激光二维码

1）由于不同极组的极片折数有奇偶差异，极耳放卷要求能够正反转。在极耳放卷工位，后设置一个工位，焊接后安装1个扫码枪，满足从上面或下面扫极耳二维码的需求,扫码枪可上下安装，实现上下扫码。

2）极组卷绕后，极组下料到传送带上，设置2个安装扫码枪工位，安装1个扫码枪，可以扫极组正反面铝极耳激光二维码。卷绕后的极组，扫铝极耳二维码,将极组的相关信息（原材料信息、生产日期、人员信息、设备信息、批次信息、尺寸检测信息等）与铝极耳二维码绑定，并将具体信息传输给MES系统。扫描枪建议品牌：基恩士及同等质量的其它品牌。

3）扫码枪安装要求：扫码枪应采用牢固的固定方式，避免外界震动的影响；调试完成后，位置不能受人员触碰等外力的影响。正反面扫码位置均预留必要的扫码枪支架，设备配置扫码枪接线（包括电源线、通讯串口、调试线），需切换正/反面扫码时，只需移动扫码枪读取位置。

表30扫码枪配置需求

| 序号 | 安装位置 | 扫码枪 | 需求说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 正、负极耳放卷工位 | 2 | 正负极各设置一个安装扫码枪工位，各安装1个扫码枪，从上面扫极耳二维码 |
| 2 | 极组下料工位 | 1 | 设置2个安装扫码枪工位，安装1个扫码枪，可以扫极组正面或反面铝极耳二维码 |

2.2.15除静电装置除尘装置

1）在隔膜张力过辊后，微张力主驱辊后和并膜辊下方的隔膜正反两面具有除静电装置，共3对，除静电后的隔膜导轮使用防静电导轮，设备开启后，隔膜静电的测试值不高于100V，测量位置位于“隔膜过离子风机构后的过带辊”。

过程离子风：推荐品牌 SMC  IZN10-1106，

2）设备需增加磁棒，

对极片表面的磁性粉尘进行吸附收集，每个极性的极片需配备6个磁棒，两侧各配备3个磁棒，共配12个磁棒，每个磁棒的磁性强度是10000高斯。

对隔膜表面的磁性粉尘进行吸附收集，上下隔膜两侧各配备1个磁棒，共配4个磁棒，每个磁棒的磁性强度是10000高斯。

下料皮带上需配2个磁棒，每个磁棒的磁性强度是10000高斯。

一台卷绕机总共配备18个磁棒，磁棒前端处于料线位置，不干涉极耳。

3）安装毛刷除尘装置

4）在过辊处安装风刀装置，风速:大于15m/s。每组风刀管道，安装1个风速仪。

5）毛刷、磁棒、风刀，安装位置和数量详见下表

表31毛刷、磁棒、风刀配置需求

| 序号 | 安装位置 | 毛刷（套） | 磁棒（个） | 风刀（组） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 正负极放卷后 | 2 | 4 | / |
| 2 | 正负极焊接后 | / | 4 | 4 |
| 3 | 正负极贴胶后 | / | 4 | 4 |
| 4 | 上下隔膜 | / | 4 | / |
| 5 | 下料皮带 | / | 2 | / |
|  | 合计 | 2 | 18 | 8 |

注：极片正反面2个毛刷为一套；1个风刀与对应的吸尘装置为一组。

2.2.16 FFU装置

1）设备整体需具备FFU，设备底部有负压集尘装置（卷绕工位、正负极放卷工位下方）。出风口与回风口距离＞2m，设备四周尽量封闭，减少与设备内部与车间环境直接接触，设备内部空气置换率≥1次/min，出风口表面风速≥0.45m/s，除尘系统正常工作时噪音不超过80分贝。

2）设备顶部送风，底部排风风量匹配，卷绕机防尘罩内保证正压，避免外部粉尘进入。

送风机构高效过滤器需便于更换，过滤器前后端设有压差计，过滤器堵塞后报警提示更换。

底部集尘排风口管道采用304不锈钢材质，壁厚不小于1mm，形状为方管。采用分段式多风口的方式将排风管道连接至集尘器，保证各段排风管道风压均衡。

底部集尘排风连接的集尘器功率需按照卷绕机洁净区域的换气风量进行核算，保证排风口风速。

采用风速仪对设备内部风向风速进行检测，保证垂直方向风速达到0.45m/s。

使用粉尘测试仪测试，卷绕机内粉尘度达到0.5um的粉尘≤2000颗/ft³（正极3个测试点、负极3个测试点、卷绕部2个测试点）共8个测试点，设备开启状态。

每台设备单独配备除尘机，品牌为汇乐或同等质量其他品牌；

2.2.17其他要求

1）水平比较重要的辊轮要方便调整水平度（安装孔为长条孔、弹簧拉紧、中部销轴、顶丝顶在一端）；

2）水平需要经常调整的工位，如极组设定轮、焊头、焊座等，需要使用千分尺调整。

3）极组检测标准（胶带位置、对齐度、极组外观尺寸、Hi-pot参数）可人工设定，也可由MES系统调取，负极芯部不打折且满足招标方质量部门抽检要求。

4）设备需要将实时检测的数据生成控制图，控制图的上下限为检测尺寸的上下限，当数据大于32个时要自动计算CPK值，并在显示屏中以趋势图显示。所有测量数据可设置预控线，当连续n个(触摸屏可设置)实测值超过预控线时，设备自动报警提示。若根据实测数据设备可自动调整的项目(如极耳胶高、贴胶位置等)，设备可自动校正伺服输入参数，实现在线闭环控制和调整。

5）设备具有材料用完后的报警功能，设备具有切刀、焊头等消耗品的编号记录，寿命记录，和到达预定次数后的报警功能。

6）设备能够存储15种型号以上的参数。生产调整参数需方便查找，设备调整参数需设置二级密码。增加开机权限管理，上位机、PLC主界面、CCD软件需设置刷卡登录。声光报警器声音至少有3种不同声音，联机时后工序停机等待，后工序恢复时有独立特殊报警声音提醒操作人员开机。

7）各个机构分设机能按钮，换型时每个工位可独立操作。通过更换相应的工装夹具，可以实现要求尺寸范围内的所有型号电池的卷绕，夹具更换方便，更换时间小于2小时1人。

8）触摸屏以及所有电位器能在触摸屏看到电压，并能设定上下死点。

9）设备有效寿命大于10年，设备验收合格后，保修一年。设备各部位在正常环境（5～50℃，湿度≤60%）的环境和正确得维护（投标方提供维护方法，并给招标方培训）下，8年内不会生锈。

10）设备外观颜色为国际标准暖灰1C。

11）使用极片上料车上极片，上料车送极片杆前端是锥头，卷绕机极片挂轴前端是凹头。设备商提供上料车，按照2台卷绕机1辆上料车配备。

建议品牌：基柯HIGEBS及同等质量的其它品牌，荷载200kg，料轴长度600mm,料轴直径3寸,赛钢导轮，料轴升降高度范围450-900mm，后轮万向轮具备刹车锁死机构，外形尺寸（长*宽*高）：不大于1100mm*610mm*1200mm，（根据自家设备结合设备布局考虑小车方便周转）。

12）工控机配置需求

工控机要求不低于以下配置：CPU:intel i7系列，内存：16G，硬盘：512G SSD+2TB HDD，网卡≥2个，UPS1个。

13）设备整机大板厚度30mm，整体一块板，材质性能不低于Q235。

14）设备前部采用拉帘封闭，机台后门采用推拉门，侧门平开门单扇宽度小于400mm或做成推拉门。

15）设备与极片接触的零部件不含铜锌，滑动滚动摩擦的导向标准件禁铜锌，气管接头禁铜锌型号

16）设备配备电能表，要求数据能够按要求频次收集，能够生成单机台用电量的周报和月报。

17)设备启动按钮增加机械安全锁，设备调机时人工锁上启动按钮。

# 3通用技术要求

培训及保修、文件清单、数字化接口、结构设计规范、电气设计规范、安全与防护、安装与搬运、标准件品牌、随机工具、国标参考等通用要求详见附件1《设备通用技术要求》。

# 4验收要求

## 4.1设备最终验收

4.1.1验收型号：常规型号：极片长度1900mm，型号待定

极耳中置型号：极片长度1200mm，型号待定

4.1.2验收地点：投标方现场

4.1.3验收要求：

投标方至少在发货前7天通知招标方，方便安排施工事宜。

招标方按照《设备技术要求》，逐项确认技术要求所约定的试机材料的规格和数量、需验证使用产品的规格和数量、质量判定标准、验证产品的批次数量、每批次运行时间及数量，对设备各项技术指标、设备生产能力、产品质量等指标，进行设备的最终验收。

表32 验收项目清单

| 序号 | 项目名称 | 验收要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备外观 | 设备完好，无污渍/破损/变形/压痕/锈迹。设备铭牌安装符合设备技术要求 |
| 2 | 设备机械部分 | 设备外形尺寸，机器重量，机架构造等符合设备技术要求 |
| 3 | 设备电气部分 | 输入电压/功率，电气布置、安全防护装置、漏电保护装置符合设备技术要求 |
| 4 | 主要标准元器件 | 气缸/丝杠/导轨/轴承/气缸/传感器/电机及驱动器/PLC/触摸屏/温控仪等主要元器件品牌、型号等符合设备技术要求 |
| 5 | 工艺指标 | 见下面工艺指标描述 |
| 6 | 设备产能 | 长度为1200mm的极片，产能不低于9PPM |
| 7 | 故障率 | ≤5% |
| 8 | 合格率 | ≥99% |
| 9 | OEE | ≥75% |

工艺指标：在设备运转过程中，对卷绕后的极组连续抽测32只，连续三次，考察项目：极片裁切毛刺、极耳裁切毛刺、极组对齐度、极组宽度、极组长度、极组厚度、极耳胶高度、极耳间距和终止胶带位置及尺寸。极片毛刺和极耳毛刺使用投影仪，对齐度使用X-Ray设备测量，极组宽度和极组长度使用卡尺测量，极组厚度使用极组测厚仪测量，极耳间距和极耳胶高度使用投影仪测量。

4.1.4验收材料要求：

验收前投标方对原材料进行确认，正式验收开始后，由设备排出及后序检出的不良均为设备不良。

招标方接投标方通知正式启动验收后，总验收次数7次，每次验收要求连续运行大于0.5小时，3次验收通过，视为验收合格，否则验收不合格。

验收过程问题处理：设备验收过程中出现的问题，投标方应在最短的时间内解决，整个改造和调试过程不能超过3个工作周，整个验收过程不超过3个工作周。否则以最终验收不合格处理。

4.1.5调试材料要求

招标方提供不超过5000套极片（包括对应数量的隔膜、极耳、胶带等原材料）用于调试，若调试使用超过规定数量，超过的材料需投标方以成本价格购买，进行设备调试。

## 4.2设备稳定性验收

4.2.1稳定性验收要求

设备安装调试好后，进行稳定性验收。在设备验收期限内，无重大设备异常发生，原则上取连续7天×24小时生产运行数据，设备综合效率和合格率等指标符合技术要求后，进行最终验收；

表33稳定性验收项目清单

| 序号 | 项目名称 | 验收要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备产能 | 常规双极耳，长度为1200mm的极片，产能不低于9PPM |
| 2 | 故障率 | ≤4% |
| 3 | 合格率 | ≥99% |
| 4 | OEE | ≥75% |
| 5 | 备件消耗 | 备件使用寿命符合设备技术要求 |

## 4.3设备验收结论

4.3.1设备最终验收和设备稳定性验收后，出具设备最终验收报告。

4.3.2验收合格

由投标方和招标方对验收结果确认，认为设备的现状与技术条款完全吻合；招标方验收人员编写验收合格报告，验收双方在验收报告上签字。

4.3.3验收不合格

由投标方和招标方对验收结果确认，认为设备的现状与主要技术条款不全吻合，并且造成这些不吻合的主要责任是投标方，而且确定招标方不能使用该设备；招标方验收人员编写验收不合格报告，验收双方在验收报告上签字后，转商务处理。

# 5权责要求

## 5.1合法合规

投标方保证提供的设备符合法律、法规和法令以及本技术要求，不允许侵犯第三方知识产权，提供的货物及相关的软件和技术资料，均已得到有关知识产权的权利人的合法授权，如发生涉及到专利权、著作权、商标权等争议，由投标方负责处理，并承担由此引起的全部法律及经济责任。

## 5.2处罚条款

如设备达不到本技术要求，招标方可选择无条件退货或总价折扣后有条件接收，价格折扣标准如下：

A:外观问题：

外观颜色不符：设备总价9.7折。

外观尺寸超标：设备总价9.7折；并承担因尺寸超标带来的其他费用：如厂房工程、吊装等。如超标程度招标方不能接受，招标方有权要求退货。

重量超标：设备总价9.7折；并承担因尺寸超标带来的其他费用，如厂房工程、吊装等。如超标程度招标方不能接受，招标方有权要求退货。

B:功能问题：

a）PPM不达标：扣款金额=（1-实际大成PPM/协议要求PPM）*设备总价值*1.3（对招标方间接影响系数）

b）功能缺失：扣款金额=缺失功能模块价值*1.3（对招标方间接影响系数）

c）设备故障率不达标：扣款金额=（验收故障率-协议故障率）*设备总价值*2.0（对招标方间接影响系数）

d）设备精度或产品合格率不达标：根据不同设备的状况，双方协商解决。

# 6其他要求

  - 本文件为招标方对所需设备的技术要求文件，双方签订后即表明：投标方完全认同本技术要求文件中的所有要求。投标方需根据本技术要求编制响应方案（即技术协议文件），技术协议文件应包含对本技术要求的完整响应，就如何达到招标方的技术要求进行完整而准确的阐述，其中的设计方案、设计依据、实现方式、功能配置、经验数据等方面要有清晰的表述，方案的编制内容形式可包括（不限于）文字、图表、对外公布的产品图文资料等。

  - 本文件中标有“★”的内容为验收关键项目；标“▲”的内容为关键性内容，投标方必须在技术协议中提供详细方案（设计方案、实际参数、实施、经验数据等）。

  - 如关于本设备的其他协议内容与本文件有冲突，以修订后双方签字的最新版的本文件内容为准。

  - 本文件包含附件一《设备通用技术要求》；

  - 本文件一式两份，经双方签字盖章后生效。

  - 本文件最终解释权归招标方所有。

# 7技术要求变更履历

表34技术要求变更履历

| 版本号 | 主要修订内容 | 修订记录 | 修订人 | 修订日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

附件1：《设备通用技术要求》

天津力神聚元新能源科技有限公司

设备通用技术要求

- 售后服务

  - 培训及保修

    - 设备最终验收合格后保修一年。设备各部位在正常环境和正确的维护（投标方提供维护方法，并给招标方培训）下不会生锈。

    - 投标方提供不少于半年消耗的易损件。设备最终验收时，并根据易损件清单交付招标方。

    - 设备验收前对招标方技术人员和操作人员进行操作、维护、换型和程序编写与维护培训。

    - 通过更换部件可以实现尺寸范围内的所有型号，部件更换方便，换型停机时间小于1人2小时,精确定位部件换型需要提供换型操作步骤、指引及注意事项。

    - 保修期间如遇到重大品质和设备异常时，在远程无法解决的情况下，投标方需应在收到招标方通知后24小时内到达现场。

  - 文件清单

    - 投标方需根据下表内容提供相关资料。

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备装箱单 | 1 | 份 |  |
| 2 | 交货规格书 | 1 | 件 |  |
| 3 | 随机备件及清单 | 1 | 件 |  |
| 4 | 检测设备的第三方校验报告 | 1 | 份 |  |
| 5 | （中文）设备操作及维护说明书 | 1 | 套 | 包含设备润滑保养方法及周期 |
| 6 | 设备主要器件说明书 | 1 | 件 |  |
| 7 | 易损件清单（加工件） | 1 | 份 | 加工件需提供零件加工图（CAD/PDF格式，图纸保留（可用于加工）关键加工尺寸） |
| 8 | 易损件清单（标准件） | 1 | 份 |  |
| 9 | 电气图纸 | 1 | 份 | 电柜布局图、主回路接线图、IO接线图 |
| 10 | 气路图纸 | 1 | 份 |  |
| 11 | 标准件使用说明书 | 1 | 份 |  |
| 12 | 设备换型手册 | 1 | 份 | 零件清单及操作规范 |

    - 卷绕机易损件清单（备件数量为除去设备自带数量外额外配备），依照下表格式提供：

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 正极片切刀组件（常规结构） | 1套/批 |
| 2 | 正极片切刀组件（双切刀结构） | 1套/台 |
| 3 | 负极片切刀组件（常规结构） | 1套/批 |
| 4 | 正极耳切刀组件（常规结构） | 1套/批 |
| 5 | 正极耳切刀组件（圆角切刀结构） | 1套/台 |
| 6 | 负极耳切刀组件（常规结构） | 1套/批 |
| 7 | 极耳保护胶带切刀 | 5个/台 |
| 8 | 隔膜切刀 | 1个/台 |
| 9 | 隔膜接触辊（橡胶） | 1套/台 |
| 10 | 正极最终辊（橡胶） | 1个/台 |
| 11 | 负极最终辊（橡胶） | 1个/台 |
| 12 | 卷绕辅助辊（橡胶） | 1个/台 |
| 13 | （送料辊）（橡胶） | 6个/台 |
| 14 | EPC用橡胶辊（橡胶） | 1个/台 |
| 15 | 组合卷针（周长可变） | 2套/批 |
| 16 | 卷针座（含针嘴） | 6个/批 |
| 17 | 各除尘毛刷工位的毛刷 | 6套/批 |
| 18 | 正极冲残粉冲刀（宽度9mm） | 2套/批 |
| 19 | 正极冲残粉冲刀（宽度7mm） | 2套/批 |
| 20 | 适合埋极耳结构的正极耳焊头 | 3个/批 |
| 21 | 适合埋极耳结构的正极耳焊座 | 3个/批 |
| 22 | 适合埋极耳结构的负极耳焊头 | 1个/台 |
| 23 | 适合埋极耳结构的负极耳焊座 | 1个/台 |
| 24 | 常规结构的正极耳焊头 | 3个/批 |
| 25 | 常规结构的正极耳焊座 | 3个/批 |
| 26 | 常规结构的负极耳焊头 | 1个/台 |
| 27 | 常规结构的负极耳焊座 | 1个/台 |
| 28 | 钢辊 | 2个/台 |
| 29 | 胶辊 | 2个/台 |

    - 投标方未提供以上全部资料前，不得启动正式验收。

- 数字化要求

  - 数字化接口

    - PLC控制设备：要求设备PLC预留空闲工业以太网接口；支持OPC协议或其他标准通信协议，可通过以太网接口使用数据采集软件直接读取设备运行的各项数据，不需要通过电脑二次处理。设备的参数及运行状态可以在线监控，生产数据可以自动统计并上传。

    - 设备应该具备不少于300个16字节的数据存储单元；这300个单元的数据包括：生产数据区，设备运行数据区和生产质量数据区，具体定义可由投标方提供。

    - 设备压力、张力、温度、湿度、正压、负压等数据均要求数字化显示在设备触摸屏及上位机软件上，并且与MES系统进行交互，产品加工过程数据要求全部与产品条码绑定存储并上传MES。

    - 网络接入：设备自身的以太网络要与服务器网络隔离或兼容，保证接入生产网络后不影响设备自身运行，同时不影响生产网运行。

    - 设备除了可以通过OPC让系统采集信息以外，另均须具备上位机通讯的功能，且该上位机必须要能够实现目前招标方MES所提出的联网架构，并做相应的对接开发来与招标方MES通讯，MES方提供相关资料及技术支持；招标方MES通讯方式举例如下：

a)  与MES的沟通(接收或是上报)都必须要透过消息中间件例如Apache ActiveMQ作为彼此间通讯的平台。

b)  与MES之间所触发之事件，必须要遵循招标方MES所规范之接口文件，所有接口均以MES方所规定的数据格式作为沟通的格式。

c)  如设备有需要接收来自MES的通讯指令时，上位机必须要能监听消息中间件例如Apache ActiveMQ的Queue。

d)  验收时必须要能通过招标方制定的验收标准。且分数必须要达100分。测试准则请参阅附件：《LISHEN-MES-FW-RD-M02C-产品需求分析_设备通讯接口规范》、《LISHEN-MES-VAL-M02C-产品验收准则_设备接口验收准则》和《设备接口验收评分标准》。

  - 人机界面

    - 设备数据界面要有生产数量、良品率、稼动率等记录。

    - 操作面板为中文界面。设备表面及软件操作界面不允许有任何投标方标识。

    - 设备操作有一级密码保护，工艺参数设定要有二级密码保护，电机、伺服等参数更改要有三级密码保护。

- 设计规范

  - 结构设计规范

    - 设备适应7×24小时连续运行。

    - 压缩空气气管颜色选用黑色、氮气气管颜色选用橙色、真空气管选用无色透明、电解液管路选用白色。

    - 设备安装承重型脚轮，同时安装非金属底承重型脚杯；设备地脚φ120，间隔距离1.2~1.5米均布；同类设备脚杯上方露出螺纹长度需一致(国标:螺杆高出螺帽2~3个螺纹)。

    - 设备应留有充足的操作及维修空间，可预见空间不足处，不应设置运动部件、切刀、易燃易爆品存放等危险源。

    - 设备仪器仪表调整及观察高度符合人员站立直视调整。

    - 不良品通道设置与操作员工同一侧，不良品去除不得影响设备正常运行，且一次性去除不良品重量不得超过10公斤。

    - 设备在设计、制作过程应以”设备不得对产品造成污染”为准则，具体如下：材料选择：尽量使用非金属材料；若非金属材料无法满足要求，优先选择不锈钢SUS304。铝制零件材料性能不低于6061-T6，表面氧化处理。钢制零件材料性能不低于Q235，表面喷涂耐腐蚀漆。

    - 设备配有气动四联件：含两级过滤，一级为40μm级别过滤，二级为1μm级别过滤；含油雾器，如需要吹气时，吹气使用的管路另外加装气动四联件，以解决润滑油污染。

    - 真空元件的前部需加真空过滤元件。

    - 铭牌样式按照如下样式：

| 设备名称： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 出厂日期 |  | 出厂编号 |  |
| 额定电压 |  | 功率 |  |
| 压缩空气流量 | L/min | 冷却水流量 | L/min |
| 真空流量 | L/min | 整体重量(t) |  |
| 整体外形尺寸(L*W*H,m) |  |  |  |

    - 设备零部件材质要求：与产品接触零件须禁铜、锌、镍。

    - 螺栓标准化：1)普通紧固件螺栓需使用标准公制粗牙螺纹(右旋)且螺纹旋入长度8~10圈为宜；同一部件的螺栓型号/长短/颜色/使用方式需一致；3)非特殊情况，避免使用非内六角螺栓；4) 所有紧固件在完成紧固后螺栓及对应位置需要用黄色油性笔画线标记，便于检查松紧；5)运动机构上的螺栓需要加防松垫圈，螺丝通孔直径大于螺栓直径15%需加平垫圈；6)设备各部件目视无螺栓缺失/松动，无多余无用螺孔。

    - 紧固件性能不低于8.8级，设备所有安装紧固件处需要进行防松设计，经常拆卸处需平垫圈加弹簧垫圈组合安装。活动机构处需使用键、销等机械结构防松设计，设备生命周期内不拆卸部件，需采用防松螺帽，涂胶安装或机械结构防松设计。

    - 所有有安装精度要求的零件、部位必须装设销钉；

    - 设备各工位机架安装稳定，不可晃动，所有导杆底座及其他支撑处底脚连接至少4颗螺栓连接，腔体及机架机构晃动幅度不可超过1mm。

    - 验漏腔体等主要工位支撑结构必须稳定可靠，运动部件必须安装在钢制支架上，支架连接设备主支撑板。

    - 设备机罩外的传送带，必须增加防尘保护罩，保护罩透明且可打开。

    - 线缆保护链内部线缆，不可超过保护链空间80%，经常弯折处需采用高柔性线缆。线缆、通讯卡等级要采用工业级；整根，不能采用二次接线和焊接方式。

    - 拖链下部须有粉尘防护罩，拖链上部拖链必须选用无尘拖链。

    - 设备线缆及气管需固定在机架或零件上，不可处于自由状态。需从零件或外罩中间穿过时，管线穿过处开口边缘需安装胶条，防止磨损管线。

    - 设备噪音噪音及振动：设备适应24小时连续运行且运行稳定、可靠，站在设备操作位1000mm外测试，设备噪音≤80db，测量振动值≤3.5mm/s。

    - 设备设计粉尘管控要求：禁止活动部件中金属与金属直接接触摩擦(包括设备与产品之间的)，尽量采用非金属与金属接触或金属与金属之间放置非金属隔离装置，无法避免情况下必须采用隔离方式进行处理(产品传输路线上方不允许运行金属摩擦，如夹具传输运动，链条链轮传动部件等)；与产品接触的部件要求具备较强的耐磨性；与产品接触的区域尽量使用滚动摩擦代替滑动摩擦；

    - 操作员常接触地方要求包覆非金属耐磨材料；重要部件要求耐磨损或表面非金属特殊处理，如喷涂铁氟龙；若部件无法避免金属粉尘产生，应对其进行隔离并设计实现便于清理。

    - 设备金属部件必须采用防锈处理。目视化要求：设备各工位有目视化编号/标识；仪表安装在设备外部、布局位置方便读取、符合人体工程学。

    - 设备对电池外观保护	设备上任何与电池接触的部分全部需光滑处理，不得对电池外观造成损伤。

    - 换型/维护快速便捷	设备维修方便，更换产品时能快速切换，工装模块化，有定位销，减少手工调整变量：①更换备件方便快捷；②定量调整：需要机械调整的地方需加标尺，保证可以实现定量调整。

    - 设备关键元器件（气缸、电机等）需远离封头等热源，气缸、电机等表面温度不得超过80℃。耐腐蚀：设备内部表面需增加一层耐腐蚀的绝缘工装，方便按周期更换更新。

    - 设备外观要求：设备各部件外观完好，表面平整光滑，无碰、划、刮伤等损伤痕迹，过渡面间打磨平滑或圆滑过渡，外观颜色由招标方提供色板或色号。

  - 电气设计规范

    - 电气控制系统设计必须依据工艺要求、设备维护、设备管理、生产节拍、安全防火、机械化机构稳定性等功能要求进行。

    - 电气控制系统开动率≥99%。

    - 设备停电时不可发生任何风险，不会出现误操作、短路、控制程序紊乱、控制数据丢失等问题，恢复供电时，机械机构不可自行启动，安全保护电路应通过复位操作才能再次启动。

    - 对易发生伤害事故的设备或机构，应采取有效的防护措施、设置警示标志并在电气控制程序中做完善的防呆保护设计，保证在操作人员进入危险区域时设备不能启动，运行中的设备立即自动停止。保证设备完全停止且脱离危险状态后，操作人员才能进入该区域。

    - 设备使用的检测仪表、CCD视觉检测系统、超声焊接控制器等辅助设备的控制，需要并入该工序设备的控制系统之中，其工作状态、报警信息、运行参数、控制参数设定等功能通过该工序设备控制系统以及上位机软件实现。

    - 设备使用的检测仪表、CCD视觉检测系统、超声焊接控制器等辅助设备具备与设备的数据传输通讯功能，具备控制参数自动由设备端发送至仪表并不可修改的功能。

    - 设备使用的伺服电机的控制，需要并入该工序设备的控制系统之中，其工作状态、报警信息、运行参数、控制参数设定和修改可反馈至上位机软件，实现信息可追溯。

    - 选用的电气设备及元件的设备噪音不可高于70分贝。

    - 设备接地电阻符合国标要求，确保设备接地有效。

    - 控制系统包含手动模式、自动模式、单步运行模式、换型模式（屏蔽设备在线检测功能连续运行）和空运行模式。

    - 手动模式：必须具备操作安全联锁功能，不可出现机械干涉、碰撞等不安全情况。在触发安全联锁功能时，人机界面应给出该操作由于安全联锁无法动作的原因说明。

    - 单步模式：按照功能模块对设备进行拆分，合理设置单步运行模式，在人机界面设置单步运行按钮。单步运行过程中，该区域安全装置同样起效，触发安全装置后设备立即停止运行。动作分解数量4个及以上的工位要求具备单步模式，按下相应工位的单步动作按钮，该工位的分解工作依次完成。。

    - 空运行模式：在此模式下设备可不带料自动连续运行。

    - 设备在人机界面的布置上，需充分考虑设备功能布局特点，依据所有被操作的机构必须能够被操作人员直观观察的原则下，合理设计人机界面的数量、设计人机界面的布置位置以及布置方式。

    - 不可出现操作人员使用人机界面操作设备机构动作但无法直观观察到该机构的情况。

    - 同一台设备如果设置两个或两个以上人机界面，各人机界面在手动模式、自动模式以及单步模式下不可同时操作，任何一个人机界面被激活，其余人机界面就丧失对设备的操作权限。换型模式除外。

    - PLC端子式I/O：在设备验收后必须保证I/O输入、输出各按照实际使用配置I/O总点数的10%及以上做预留，最少各预留10个点。

    - 控制柜内部端子排：在设备验收后必须保证控制柜内端子排按照实际使用配置。

    - 控制柜与设备内部传感器、执行器间应合理设置分线盒、分线盒内部端子排点数设置应根据外部传感器、执行器I/O实际使用配置进行布置并做预留，每个分线盒预留4个点。分线盒内部不允许多根线共用一个端子的情况出现，如有多根线需要短接必须使用短接片实现。

    - 分线盒内要张贴端子图，所有导线必须压接端子并配有线号。

    - 开关电源输出侧要根据负载分布情况合理设置分支线路，并在每条分支线路上设直流断路器进行短路保护，不得使用熔断器。

    - 所有动力线、控制线的接线端必须压接端子，并使用线号，线号标记应清晰、牢固。

    - 导线两端线号必须与电气原理图、接线图一致。线号必须打印完成，不可手写。

    - 所有导线的去掉绝缘层的导线线芯应全部插入接线端子或冷压端子内。必须保证所有导线接线的接触安全性。

    - 所有去现场电气设备的动力线，控制信号线，检测信号线等必须经过接线端子连接，所有导线除接线端子外不允许有中间接头。

    - 不同电压等级的接线端子应使用隔板进行隔断，所有接线端子必须带有与电气原理图一致的标记。

    - 接线端子不允许多根导线连接到一个端子的连接方式，如有短接需求应使用短接片连接。

    - 设备电气检测线路中，不允许多个传感器串联后用作一个PLC输入点使用。

    - 涉及水循环泵、循环风机的系统，在泵、风机出口要设置电子式压力传感器，在检测到水泵、风机出口压力不足或空转时停止工作并报警。

    - 对生产工艺中某些关键参数进行控制的附属系统（例如冷却水循环系统、生产环境温度、湿度控制系统，真空源系统、集中式除尘系统等等），在该系统所在本地具备自动检测、自动控制等功能以外，在该系统所对应的工艺生产区域内的醒目位置，要增设目视化看板，实时显示该系统工作状态，该系统故障时实时给出报警信息以及声光报警指示。

    - 设备触摸屏界面设定密码，防止非专业人员误操作导致设备或人员的安全隐患。

    - 设备自动生成触摸屏操作日志，操作日志每天生成*.csv文件并自动存储在工控机上。触摸屏操作日志内容包括伺服参数、温度、真空和压力参数修改等。

    - 生产智能化：设备上位机软件必须可以直接与招标方MES规定的接口进行数据交互，PLC内存储的数据必须可以直接被招标方MES所采集；设备具备与前后机器联机生产的能力；设备配有PLC和与HMI的通讯接口，以便远程查看机器状态和参数设置。

    - 走线布线：设备内部走线布线规范、整齐，强电、弱电分离，易于维护和检修。

    - 设备内部照明：安装防爆灯，照度：≥750lux；设备内部精密调整部位应有额外照明装置。

    - 调试用电源插座：五孔插座2套以上。

    - 防电磁干扰：设备内部仪表供电电源需采用1:1电源变压器隔离，以降低电磁干扰。

  - 安全与防护

    - 设备具备防护机罩，门禁系统，急停按钮，实现动作自锁，安装漏电保护开关、有效接地，符合国际有关机电设备的安全标准。

    - 安全门：设备敞开空间要装有安全门或安全光栅，避免安全隐患。自动模式下，当安全门开启，设备停止运行；当安全门报警手动复位消除后，设备可恢复自动运行。安全门功能不可屏蔽。

    - 需人员进入维护、调整的运动部件间隙内应设置，需设置安全销阻挡运动部件运动，且设置传感器组织该机构运动。

    - 设备内部人手工作区域要设置安全光栅、人手触发装置、三色警示灯以保护人身安全。

    - 设备的物理动作，不能靠鼠标操作完成，避免光标漂移误动作。

    - 设备的安全功能除了自动情况有效，手动状态下同样有效。

    - 安全标识：投标方在有必要提	醒作业人员注意安全的位置张贴安全标识牌，安全标识牌的张贴和样式标准按投标方标准执行，安全标识要醒目、明确。

    - 设备总电源空开要有安全锁，防止人员误操作造成人身伤害。

    - 所有插座需有保护措施，防止水、油等液体进入。插座尽可能倒置放置，周围增加透明防护罩。放置在底部的插座，除需要有保护罩外，需在底部有垫高措施，防止底部积液造成插座短路。

    - 设备中工作电压高于110V器件，应设置安全防护防止误触，且粘贴安全警示标。

    - 涉及加热工位，需有不少于一个的、专门的超温传感器用于温度超限的断电保护

    - 对于加热、切刀等危险部位需有必要的安全防护及防呆涉及。

    - 设备中涉及易燃易爆、危化学品、腐蚀性材料应用时，设备内应用电气件应充分考虑防爆防腐设计，要求电柜独立设计且具备防爆功能，与设备本体保证安全距离。

- 安装与搬运

    - 由投标方完成设备包装，包装要求：设备用木箱包装，箱内设备用塑料薄膜包裹严实。

    - 由投标方完成设备运输。

    - 投标方负责将设备运输到招标方指定的现场，招标方现场设备拆箱、吊装搬运由招标方负责，投标方负责在现场监督设备的吊装、拆箱搬运，完成设备的安装、调试，包含但不限于微调位置、安装、接线、调试等相关工作，并达到本协议的要求。投标方人员在招标方现场时，要遵守招标方现场管理要求（安全和上下班时间要求），穿戴相应劳保防护工具，包括工服、干燥服、工鞋、帽子、口罩和手套等.

    - 设备尺寸满足搬运安装要求，投标方需提前确定从厂房外到车间内部的搬运路线和安装方式。

    - 装使用环境条件：大气压力74.8kPa～106kPa，温度5～50℃，湿度RH 60％以下，安全卫生符合GB 5083-1999标准。

    - 设备分多段时，设备每段均需要标示出重心位置。如外框架为钢架结构，需自行设计吊点位置并配备吊环。如外框架为铝合金框架，需要在设备侧向标示出重心位置。

    - 招标方提供压缩空气压力0.5MPa以上。

    - 设备安装电源、气源、真空源、网络通讯等均由厂房顶部（天花板）接入设备。

- 保密要求

  - 该设备技术要求、技术协议及调机材料等相关内容，不得以任何形式透露或提供给其他公司，不得转卖给其他公司进行经营活动。

  - 投标方不得以任何理由、通过任何形式（如程序密码、远程锁机等）影响设备正常运行，若有违背，投标方应承担由此造成招标方的所有直接和间接损失。

- 标准件品牌

- 品牌选择应尽量选取所列品牌中一项。

- 未从清单中选取的品牌，需在方案评审时双方书面确认，明确使用品牌、型号、位置、数量等信息。

- 所选取替换品牌需为目录中同档次品牌。

- 更换清单中标准件品牌、未书面说明，且对产线生产造成负面影响的，需无条件进行更换。

- 表中未列明的项目双方协商确认。

| 序号 | 领域 | 应用 | 标准件名称 | 优选 | 备选 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械 | 机器人 | 机器人 （6 轴） | KUKA(德国) | ABB（瑞士）、FANUC(日本)、埃斯顿（中国） |  |
| 2 |  |  | 机器人 （4 轴） | YAMAHA(日本)、EPSON(日本)、汇川（中国）、埃斯顿（中国） | 众为兴（中国） |  |
| 3 |  | 电机 | 伺服电机 | 西门子（德国） 、OMRON（日本）、三菱（日本）、松下（日本） | 汇川（中国） |  |
| 4 |  |  | 直线电机及配套 驱动器 | 科尔摩根（美国）、雅马哈（日本）、雅克贝思（新加坡） | 横川（中国）、泰科贝尔（中国） | 满焊必须用科尔摩根整套系统 |
| 5 |  |  | DD 马达及配套 驱动器 | 科尔摩根（美国）、CKD（日本） | 汇川（中国）、横川（中国）、安川（日本） |  |
| 6 |  |  | 调速电机 | JSCC-精研（中国）、东方（日本）、东历（中国台湾） |  |  |
| 7 |  |  | 步进电机 | 雷赛（中国）、鸣志（中国） |  |  |
| 8 |  |  | 防爆电机 | ABB（瑞士）、西门子（德国） |  |  |
| 9 |  |  | 电滚筒 | 英特洛（瑞士）、德马（中国） | 茂尔（美国） |  |
| 10 |  | 结构类 | 滚动轴承 | NSK（日本）、FAG（德国）、米思米（日本） | 哈尔滨轴承（中国）、 怡合达（中国） | 关键工序必须用NSK |
| 11 |  |  | 直线轴承 | NSK（日本）、THK（日本）、米思米（日本） | 怡合达（中国）、迈凯特（中国） |  |
| 12 |  |  | 滑轨滑块 | THK（日本）、PMI(中国台湾)、米思米（日本） | HIWIN（中国台湾） |  |
| 13 |  |  | 丝杠 | THK（日本）、TBI(中国台湾)、米思米（日本） | HIWIN（中国台湾） |  |
| 14 |  | 传动类 | 直线模组 | FESTO(德国)、THK(日本) | TOYO（中国台湾） |  |
| 15 |  |  | 电缸 | FESTO(德国)、SMC（日本）、 IAI（日本） | 鼎赢（中国） |  |
| 16 |  |  | 减速机（电芯/模组/PACK） | 东方（日本）、SEW-赛威（德国） | JSCC-精研（中国）、新立盈（中国）、卓蓝（中国） |  |
| 17 |  |  | 凸轮分割器 | 三共（日本）、 WEISS（德国） | SUNKING（中国台湾）、谭子（中国台湾） |  |
| 18 |  |  | 皮带 | 司毛特（中国）、MISUMI（日本）、 BANDO （日本） | 怡合达（中国） |  |
| 19 |  |  | 无尘拖链 | 易格斯（德国）、椿本（日本） | 爱安特（中国） |  |
| 20 |  |  | 齿轮/齿条 | KHK（日本）、精锐（中国台湾）、米思米（日本） | 怡合达（中国） |  |
| 21 |  |  | 链条/链轮 | 椿本（日本）、米思米（日本） | 怡合达（中国）、征和（中国） |  |
| 22 | 电气 | 主控制系统 | PLC | OMRON（日本）、西门子（德国） | 三菱（日本）、KEYENCE（日本）、倍福（德国） | KEYENCE和倍福只允许在消费电池设备中使用 |
| 23 |  |  | 边缘计算模块 | KEYENCE（日本）、OMRON（日本）、西门子（德国） |  |  |
| 24 |  |  | 远程 IO | 西门子（德国） 、菲尼克斯（德国）、OMRON（日本） | 东莱尔（中国）、德克威尔（中国） |  |
| 25 |  |  | IO-LINK | 巴鲁夫(德国)、图尔克（德国）、宜科（中国） | 精奇（中国） |  |
| 26 |  |  | 人机界面 | 威纶（中国台湾）、西门子（德国） | 昆仑通态(中国) |  |
| 27 |  |  | 工控机 | 研华（中国）、研祥（中国）、凌华（中国） |  | 预留以太网接口≥2 |
| 28 |  |  | 台式电脑 | Lenovo（中国）、惠普（美国）、戴尔(美国) |  | 预留以太网接口≥2 |
| 29 |  | 传感器 | 接近传感器 | 松下（日本）、OMRON（日本）、邦纳（美国） | 宜科（中国）、明治（中国） |  |
| 30 |  |  | 光电传感器 | OMRON（日本）、松下（日本）、KEYENCE（日本）、邦纳（美国）、山武（日本） | 宜科(中国)、湾测（中国） |  |
| 31 |  |  | 张力控制器&传感器 | E+L（德国）、三菱（日本） | 钛玛科（中国） |  |
| 32 |  |  | 超声波传感器 | 邦纳（美国）、堡盟（瑞士） | KEYENCE（日本） |  |
| 33 |  |  | 激光测距传感器（长距离） | 劳易测（德国）、倍加福（德国） | KEYENCE（日本） |  |
| 34 |  |  | 颜色传感器 | KEYENCE（日本）、OMRON（日本）、邦纳（美国） | SICK（德国） |  |
| 35 |  |  | 位移传感器 | KEYENCE（日本）、邦纳（美国） | SICK（德国） |  |
| 36 |  |  | 液位传感器（电极段） | 堡盟(瑞士)、科隆(德国)、邦纳（美国） | 威声（德国） |  |
| 37 |  |  | 光纤传感器 | KEYENCE（日本）、OMRON（日本）、邦纳（美国） | 松下（日本）、湾测（中国） |  |
| 38 |  |  | 振动温度传感器 | 邦纳（美国）、易福门（德国） |  |  |
| 39 |  |  | 机械压力传感器 | 三菱（日本）、蒙特福（美国） | 鑫精诚（中国）、德尔兹（德国） |  |
| 40 |  | 测量系统 | 光栅尺 | 海德汉（德国）、雷尼绍（英国） | 法格（西班牙）、三丰（日本）、榕树 |  |
| 41 |  |  | 磁栅尺 | 横川（日本）、雷尼绍（英国） | 巴鲁夫（德国） |  |
| 42 |  |  | RFID 读写头 | 巴鲁夫（德国） | 西门子（德国）、图尔克（德国） |  |
| 43 |  | 低压电气 | 空开 | Schneider（法国）、西门子（德国）、德力西-新纪元系列（中国） | 正泰（中国） |  |
| 44 |  |  | 塑壳断路器 | Schneider（法国）、西门子（德国）、德力西-新纪元系列（中国） | 正泰（中国） |  |
| 45 |  |  | 开关电源 | 明纬（中国台湾）、西门子（德国） | 艾德克斯(中国台湾)、华德（中国）、正泰（中国） |  |
| 46 |  |  | 变压器 | ABB（瑞士）、Schneider（法国） | TENGEN（中国）、正泰 |  |
| 47 |  |  | 急停开关 | Schneider（法国）、西门子（德国） | IDEC（日本） |  |
| 48 |  |  | 接触器 | Schneider（法国）、ABB（德国）、德力西-新纪元系列（中国） | 正泰（中国） |  |
| 49 |  |  | 固态继电器 | 佳乐（瑞士）、OMRON（日本） |  |  |
| 50 |  |  | 继电器 | Schneider（法国）、OMRON（日本） | 正泰（中国） |  |
| 51 |  |  | 变频器（电芯/模组/PACK） | 西门子（德国）、Schneider（法国） | 台达（中国台湾）、汇川（中国）、三菱（日本） |  |
| 52 |  |  | 变频器（电极段） | 西门子（德国）、Schneider（法国）、ABB（瑞士） |  |  |
| 53 |  |  | 滤波器 | Schneider（法国）、TDK（日本）、西门子（德国） | 上海上恒（中国） |  |
| 54 |  |  | 以太网交换机（工业级） | 西门子（德国）、moxa（中国台湾） | 华为（中国）、H3C（中国）、宇泰 |  |
| 55 |  |  | 按钮/指示灯 | OMRON（日本）、Schneider（法国） | 和泉（日本）、德力西（中国）、正泰（中国） |  |
| 56 |  |  | 扫码枪（固定式） | KEYENCE（日本) | 康耐视（美国）、海康（中国） | 托盘扫码SR710/MV-DBA16E-MIN/DMR262QX-KIT及以上， 产品扫码SR1000/MV-DBA16E/DMR-280X-KIT及以上， 多码读取SR2000/MV-DBA50H/DMR-374X-KIT及以上 |
| 57 |  |  | 扫码枪（手持式） | 霍尼韦尔（美国）、KEYENCE（日本） | 海康（中国） |  |
| 58 |  |  | UPS 电源 | Schneider（法国） | SANTAK（中国） |  |
| 59 |  | 安全 | 安全光栅 | SICK（德国）、KEYENCE（日本）、 OMRON（日本）、邦纳（美国） | 湾测（中国） | 安全等级PL e,Type 4 |
| 60 |  |  | 安全继电器 | Pilz（德国）、OMRON（日本）、邦纳（美国） | Schneider（法国） | 安全等级PL e,Type 4 |
| 61 |  |  | 安全激光扫描仪 | SICK（德国）、邦纳(美国)、劳易测（德国） | 倍加福（德国） |  |
| 62 |  |  | 安全门锁 | OMRON（日本）、Schneider（法国）、邦纳(美国) | 湾测（中国） | 安全等级PL e,Type 4 |
| 63 |  | 其他 | 温控器 | OMRON（日本）、KEYENCE（日本）、山武（日本） | 宇电(中国) |  |
| 64 |  |  | 纠偏系统（电极） | E+L（德国）、BST(德国） | 钛玛科（中国）、Nireco（日本）、爱博（中国） |  |
| 65 |  |  | 纠偏系统（电芯） | 钛玛科（中国）、E+L（德国） | 美塞斯（美国）、 KADO（德国）、斯马特（中国） |  |
| 66 |  |  | 限位开关 | OMRON（日本）、Schneider（法国） | 松下（日本）、正泰（中国）、德力西（中国） |  |
| 67 |  |  | 微动开关 | Schneider/法国、OMRON/日本 | 松下（日本）、正泰（中国）、德力西（中国） |  |
| 68 |  |  | 接线端子 | 菲尼克斯（德国）、魏德米勒（德国） | 速普（中国） |  |
| 69 |  |  | 磁性开关 | SMC(日本)、CKD(日本)、FESTO（德国）、 | 亚德客（中国台湾）、迈斯艾尔（中国） |  |
| 70 |  |  | 柔性电缆 | 易格斯（德国）、 ConCab（德国）、缆普(德国) | 太阳（日本）、拓自达(日本)、德柔(中国) |  |
| 71 |  |  | 网线 | 太阳（日本）、AMP（美国） | 东莱尔（中国） |  |
| 72 |  |  | 总线预制线 | 魏德米勒（德国）、倍福（德国）、图尔克（德国）、宜科（中国） | 精奇（中国）、东莱尔（中国） |  |
| 73 |  |  | 振镜 | 黑鸟（德国）、通快（德国）、Scanlab（德国） | 瑞雷（德国）、大族(中国) |  |
| 74 | 视觉 | 相机 | 线扫相机 | DALSA(加拿大) | 康耐视（美国）、海康(中国) |  |
| 75 |  |  | 面阵相机 | Basler（德国） | 海康（中国） |  |
| 76 |  |  | 3D相机（轮廓仪） | LMI（加拿大）、KEYENCE（日本） |  |  |
| 77 |  | 光源 | 光源及控制器 | 奥泰斯（日本）、奥普特（中国） | 海康（中国）、康视达（中国） |  |
| 78 |  | 镜头 | 线扫镜头 | Moritex（日本）、Computar（日本） | 海康（中国）、奥普特（中国） |  |
| 79 |  |  | 面阵镜头 | Moritex（日本）、Computar（日本） | 海康（中国）、奥普特（中国） |  |
| 80 |  |  | 远心镜头 | Moritex（日本）、Computar（日本） | 灿锐（中国） |  |
| 81 | 气动 | 控制元件 | 总线阀岛 | SMC（日本）、FESTO（德国）、CKD（日本） | 亚德客（中国台湾） |  |
| 82 |  |  | 电气比例阀 | SMC（日本）、FESTO（德国）、CKD（日本） | 亚德客（中国台湾）、迈斯艾尔（中国） |  |
| 83 |  |  | 气动元器件 | SMC（日本）、FESTO（德国）、CKD（日本） | 亚德客（中国台湾）、迈斯艾尔（中国） |  |
| 84 |  | 其他 | 真空泵 | 爱德华（英国）、莱宝（德国） | 里奇乐（德国）、普旭（德国）、贝克（德国） |  |
| 85 |  |  | 气体压力表 | FESTO（德国）、SMC（日本）、CKD（日本） | 亚德客（中国台湾）、迈斯艾尔（中国） |  |

- 随机工具要求

- 通用工具：每台设备提供一套维修工具，详见清单。

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工具箱 | 世达或同等品牌 | 95101或同规格 | 1个 |
| 2 | 内六角扳手 | 百利或同等品牌 | TLS-9或同规格 | 1套 |
| 3 | 斜口钳 | 世达或同等品牌 | 70202A或同规格 | 1个 |
| 4 | 活动扳手 | 世达或同等品牌 | 47250或同规格 | 1个 |

- 国标参考

  - 设备机械和电气设计和安装符合国标GB5226.12008《机械电气安全标准》；

  - 设备噪音符合国标GB12348-2008《工业企业厂界噪声排放标准》；

  - 设备电气接地需满足国标GB50169-92《接地装置施工及验收规范》；

  - 设备内部组网遵循GB50311-2007《综合布线系统工程设计规范》；

  - 压力容器设计标准参照：TSG R0006-2014；

  - 防爆设备设计参照标准：GB3836；

  - 电气相关的标志、标识应遵循国标GB7947-2010《人机界面标志标识的基本和安全规则 导体颜色或字母数字标识》及GBT 13534-2009《 颜色标志的代码》。

附件:

LISHEN-MES-FW-RD-M02C-产品需求分析_设备通讯接口规范-V0.7

| 项次 | Event Name | 连结 | 接口 | Response | Method | 格式 | 请求方 | 处理方 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产批作业下达 | LINK | lot.info.download.process |  | Active Queue | Json | MES | 上位机 | MES 下放当前作业生产资讯到设备上位机 |
| 2 | 进站作业 | LINK | plot.check.in.process | V | Active Queue | Json | 上位机 | MES | 由设备上位机主动要求执行物料进站作业 |
| 3 | 完工回报 | LINK | plot.check.out.process |  | Active Queue | Json | 上位机 | MES | 设备上位机主动告知物料作业完成并要求执行出站 |
| 4 | 设备关键参数上报 | LINK | param.check.process |  | Active Queue | Json | 上位机 | MES | 上位机回报设备关键参数被变动的资讯 |
| 5 | 条码号下载 | LINK | barcode.download.process | V | Active Queue | Json | 上位机 | MES | 设备主动要求下载当站的作业物料新条码 |
| 6 | 物料绑定 | LINK | materiel.compose.process |  | Active Queue | Json | 上位机 | MES | 上位机告知有物料与产品资讯需进行绑定作业 |
| 7 | 产品组合 | LINK | product.compose.process |  | Active Queue | Json | 上位机 | MES | 上位机告知有一个以上的产品物料进行结合作业时的通知信息 |
| 8 | 载具绑定、解绑与更换 | LINK | carrier.bind.process |  | Active Queue | Json | 上位机 | MES | 上位机告知物料上载具或下载具的作业 |
| 9 | 产品分挡 | LINK | product.level.rank.process |  | Active Queue | Json | 上位机 | MES | 上位机告知电池被分派到什麽挡次上 |
| 10 | 载具上储位 | LINK | carrier.on.work.station.process |  | Active Queue | Json | 上位机 | MES | 上位机告知载具被上到哪一个作业工位上 |
| 11 | 作业指令下发 | LINK | remote.command.process |  | Active Queue | Json | MES | 上位机 | 生产线作业指令下达 |
| 12 | 设备过程参数上报 | LINK | machine.edc.process | V | Active Queue | Json | 上位机 | MES | 设备/环境生产有关参数上报 |
| 13 | 设备状态上报 | LINK | machine.status.change.report |  | Active Queue | Json | 上位机 | MES | 当设备状态变更时上报 |
| 14 | 设备报警信息上报 | LINK | machine.alarm.report |  | Active Queue | Json | 上位机 | MES | 设备报警或解除报警时上报 |
| 15 | 生产批结批作业 | LINK | lot.work.close.process |  | Active Queue | Json | MES | 上位机 | MES 告知上位机生产批作业已结束 |
| 16 | 使用者验证 | LINK | user.verify.process | V | Active Queue | Json | 上位机 | MES | 使用者登入账号验证 |
| 17 | 生产设备参数配方下载 | LINK | recipe.download.process | V | Active Queue | Json | 上位机 | MES | 生产设备参数配方下载 |
| 18 | 完工回报 (批次) | LINK | plot.check.out.batch.process |  | Active Queue | Json | 上位机 | MES |  |

LISHEN-MES-VAL-M02C-产品验收准则_设备接口验收准则-V0.4

| 测试项目等级Testing item level：关键/重要/一般 |  |  | 测试结果表示Test Result: O：OK / X：NG / P：部份完成 |  |  | 关键测试项目完成率 |  |  |  | 重要测试项目完成率 |  |  | 一般测试项目完成率 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | T：需测试当下无法测试 -：无此功能N/A V：尚需等待测试wait testing. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试日期 | Priority | 检查项目Check Item |  | 内容Content |  |  | 结果Result |  | EQP Ckeck Result |  | 注记Note |  |  |  |
|  | (1~3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 软件Software |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 关键 | 参数设置 |  | 1.设定 Apache ActiveMQ 的地址&端口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.设定所有通讯事件的的 Queue 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3.能 Listen 指定的 Queue 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.能设定与传送设备编号、工厂号、产线号、工序号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5. 离线事件数据储存位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6. Machine EDC 收集的秒数 |  |  |  |  |  |  | 如 OPC 可采集此项不需测试 |  |  |  |
| 2. 设备状态Equipment Status |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 设备状态Equipment Status |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 关键 | 设备稼动状态变更回报 |  | 1. 事件: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 当设备状态有变更时则上报 MES (Run / Idel / Ready / Maintain / Error) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. 上位机上报 machine.status.change.report 接口给 MES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 关键 | 设备电子数据采集 |  | 1. 事件: |  |  |  |  |  |  | 如 OPC 可采集此项不需测试 |  |  |  |
|  |  |  |  | 当上位机收集到客户指定要接收之信息 / 或是每五秒一次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. 报表查询设备 Raw data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 关键 | 设备关键参数上传 |  | 1. 事件: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 当操作员调整了设备上被定义为关键参数的设定时 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. 报表查询设备当前设定信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 设备警报EQP Alarm/ Warning |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一般 | 设备报警报状态上传 |  | 1. 事件: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 报警警告发布 / 解除Alarm / Warning : Set/Reset |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. 报表查询设备报警信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. 生产作业 (Production) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 物料进站作业 (Check-in) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 关键 | 生产批下达 |  | 1. 事件: |  |  |  |  |  |  | 如未分配到该事件无需进行此测试 |  |  |  |
|  |  |  |  | 当操作员在电脑或手持终端进行物料在该设备进站作业时 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. 人机须接收到来自指定 Active Mqueue 所传入的批号，并带入上位机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. 所有生产所收集的信息必须要绑定到该批号上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 关键 | 自动进站 |  | 1. 事件: |  |  |  |  |  |  | 如未分配到该事件无需进行此测试 |  |  |  |
|  |  |  |  | 当物料进入设备时，被设备扫码枪扫到或RFID感应到时 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. 将扫到的批号组合成 plot.check.in.process 的接口上报 MES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 在制品追踪WIP Tracking |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 关键 | Barcode 码下载 |  | 1. 事件: |  |  |  |  |  |  | 无条码打印之设备无需进行此测试 |  |  |  |
|  |  |  |  | 当上位机侦测到需要进行打码时，必需要与 MES 请求条码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. 将当前作业的物料号组成 barcode.download.process 的接口上报 MES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. 检验所打出来的条码是否与 MES 上报条码吻合 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 关键 | 原物料绑定 |  | 1. 事件: |  |  |  |  |  |  | 无外购料组合作业之设备无需进行此测试 |  |  |  |
|  |  |  |  | 当所生产的产品要与外购件物料进入合并时 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. 上位机需将外购料号与产品号组合成materiel.compose.process的接口上报 MES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 关键 | 产品绑定 |  | 1. 事件: |  |  |  |  |  |  | 无产品组合作业之设备无需进行此测试 |  |  |  |
|  |  |  |  | 当有两个生产的产品要进入合并时 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. 上位机需将两个产品号组合成 product.compose.process 的接口上报 MES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 关键 | 载具绑定 / 解绑 / 更换 |  | 1. 事件: |  |  |  |  |  |  | 无产品与载具绑定 / 解绑作业之设备无需进行此测试 |  |  |  |
|  |  |  |  | 当物料要被放入到载具时、或是物料从载具上被卸除时，又或要更换载具时 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. 上位机需将产品号与载具号组合成 carrier.bind.process 的接口上报 MES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 关键 | 进入关键工位作业 |  | 1. 事件: |  |  |  |  |  |  | 无关键工位之设备无需进行此测试 |  |  |  |
|  |  |  |  | 当载具或是产品进入到关键工位要作业时 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. 上位机需将产品与载具号组合成 carrier.on.work.station.process 的接口上报 MES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 出站作业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 关键 | 完工回报 |  | 1. 事件: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 当作业产品要离开设备或要离开生产线时 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. 报表查询 (生产批作业记录表) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. 检验设备是否有将该设备所需要收集的 Production EDC 资料上传至MES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 关键 | 返工回报 |  | 1. 事件: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 当上位机发现即将离开设备的产品必须要进行返工作业时 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. 上位机必须要组合出站报工信息，并将状态设定为返工出站，上传至MES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. 报表查询 (生产批作业记录表) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 关键 | 产品分级作业 |  | 1. 事件: |  |  |  |  |  |  | 无产品分级之设备无需进行此测试 |  |  |  |
|  |  |  |  | 当作业的产品到需进行分等级判定并出站作业时 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. 报表查询 (生产批作业记录表) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. 检验设备是否有将该设备所需要收集的Production EDC 资料上传至MES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 设备特殊功能EQ Special Function |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 命令接收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 关键 | 停机作业 |  | 1. 事件: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 当 MES 主动要求停机命令时 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. 设备应将当前整在生产的物料加工完毕后，立即停止作业 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 关键 | 复机作业 |  | 1. 事件: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 当 MES 主动要求「允许运行」命令时 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. 设备必须要接收到「允许运行」指令时才可以运行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 重要 | MES触发报警 |  | 1. 事件: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 当 MES 主动要求报警作业命令时 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. 设备必须依据命令指示要闪灯还是闪灯 + 警铃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 重要 | MES报警解除 |  | 1. 事件: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 当 MES 主动要求警报解除作业命令时 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. 设备停止闪灯 + 警铃，并恢复当前的灯号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. 人员培训 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 人员培训 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一般 | 设备厂商对设备维护者进行培训 |  | 设备厂商是否提供培训签到表(需方人员签名) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一般 | 设备操作手册 |  | 设备厂商是否有提供操作手册 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

设备接口验收评分标准

| 序号 | 验收工序及参数 | 设备接口协议 | 是否完成 | 评分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 参数设置(5分) | 1.设定 Apache ActiveMQ 的地址&端口 |  |  |  |
|  |  | 2.设定所有通讯事件的的 Queue 名称 |  |  |  |
|  |  | 3.能 Listen 指定的 Queue 名称 |  |  |  |
|  |  | 4.能设定与传送设备编号、工厂号、产线号、工序号 |  |  |  |
|  |  | 5. 离线事件数据储存位置 |  |  |  |
| 2 | 设备稼动状态变更回报(5分) | 1. 事件: |  |  |  |
|  |  | 当设备状态有变更时则上报 MES (Run / Idel / Ready / Maintain / Error) |  |  |  |
|  |  | 2. 上位机上报 machine.status.change.report 接口给 MES |  |  |  |
|  | 设备电子数据采集(5分) | 1. 事件: |  |  |  |
|  |  | 当上位机收集到客户指定要接收之信息 / 或是每五秒一次 |  |  |  |
|  |  | 2. 报表查询设备 Raw data |  |  |  |
| 3 | 设备关键参数上传(5分) | 1. 事件: |  |  |  |
|  |  | 当操作员调整了设备上被定义为关键参数的设定时 |  |  |  |
|  |  | 2. 报表查询设备当前设定资讯 |  |  |  |
|  | 设备报警报状态上传(5分) | 1. 事件: |  |  |  |
|  |  | 报警警告发布 / 解除Alarm / Warning : Set/Reset |  |  |  |
|  |  | 2. 报表查询设备报警信息 |  |  |  |
| 4 | 生产批下达(5分) | 1. 事件: |  |  |  |
|  |  | 当操作员在电脑或手持装置进行物料在该设备进站作业时 |  |  |  |
|  |  | 2. 人机须接收到来自指定 Active Mqueue 所传入的批号，并带入上位机 |  |  |  |
|  |  | 3. 接下来所有生产所收集的的资讯必须要勾机到该批号上 |  |  |  |
| 5 | 自动进站(5分) | 1. 事件: |  |  |  |
|  |  | 当物料进入设备时，被设备扫码枪扫到或RFID感应到时 |  |  |  |
|  |  | 2. 将扫到的批号组合成 plot.check.in.process 的接口上报 MES |  |  |  |
| 6 | 产品进入加工工位追踪回报(5分) | 1. 事件: |  |  |  |
|  |  | 当物料在连续生产线中进入设备前，被设备扫码枪扫到或RFID感应到时 |  |  |  |
|  |  | 2. 将扫到的批号组合成 wip.tracking.report.process 的接口上报 MES |  |  |  |
| 7 | Barcode 码下载(5分) | 1. 事件: |  |  |  |
|  |  | 当上位机争测到需要进行打码时，且需要与 MES 请求条码时 |  |  |  |
|  |  | 2. 将当前作业的物料号组成 barcode.download.process 的接口上报 MES |  |  |  |
|  |  | 3. 检验所打出来的条码是否与 MES 上报条码吻合 |  |  |  |
| 8 | 原物料绑定(5分) | 1. 事件: |  |  |  |
|  |  | 当所生产的产品要与外购件物料进入合并时 |  |  |  |
|  |  | 2. 上位机需将外购料号与产品号组合成materiel.compose.process的接口上报 MES |  |  |  |
| 9 | 产品绑定(5分) | 1. 事件: |  |  |  |
|  |  | 当有两个生产的产品要进入合并时 |  |  |  |
|  |  | 2. 上位机需将两个产品号组合成 product.compose.process 的接口上报 MES |  |  |  |
| 10 | 载具绑定 / 解绑 / 更换(5分) | 1. 事件: |  |  |  |
|  |  | 当物料要被放入到载具时、或是物料从载具上被卸除时，又或要更换载具时 |  |  |  |
|  |  | 2. 上位机需将产品号与载具号组合成 carrier.bind.process 的接口上报 MES |  |  |  |
| 11 | 进入关键工位作业(5分) | 1. 事件: |  |  |  |
|  |  | 当载具或是产品进入到关键工位要作业时 |  |  |  |
|  |  | 2. 上位机需将产品与载具号组合成 carrier.on.work.station.process 的接口上报 MES |  |  |  |
| 12 | 完工回报(5分) | 1. 事件: |  |  |  |
|  |  | 当作业产品要离开设备或要离开生产线时 |  |  |  |
|  |  | 2. 报表查询 (生产批作业记录表) |  |  |  |
|  |  | 3. 检验设备是否有将该设备所需要收集的 Production EDC 资料上报上来 |  |  |  |
| 13 | 产品分级作业(5分) | 1. 事件: |  |  |  |
|  |  | 当作业的产品到需进行分等级判定并出站作业时 |  |  |  |
|  |  | 2. 报表查询 (生产批作业记录表) |  |  |  |
|  |  | 3. 检验设备是否有将该设备所需要收集的 Production EDC 资料上报上来 |  |  |  |
| 14 | 停机作业(5分) | 1. 事件: |  |  |  |
|  |  | 当 MES 主动要求停机命令时 |  |  |  |
|  |  | 2. 设备应将当前整在生产的物料加工完毕后，立即停止作业 |  |  |  |
| 15 | 复机作业(5分) | 1. 事件: |  |  |  |
|  |  | 当 MES 主动要求「允许运行」命令时 |  |  |  |
|  |  | 2. 设备必须要接收到「允许运行」指令时才可以运行 |  |  |  |
| 16 | MES触发报警(5分) | 1. 事件: |  |  |  |
|  |  | 当 MES 主动要求报警作业命令时 |  |  |  |
|  |  | 2. 设备必须依据命令指示要闪灯还是闪灯 + 警铃 |  |  |  |
| 17 | MES报警解除(5分) | 1. 事件: 当 MES 主动要求警报解除作业命令时 |  |  |  |
|  |  | 2. 设备停止闪灯 + 警铃，并恢复当前的灯号 |  |  |  |
| 18 | 设备操作手册(5分) | 设备厂商是否有提供操作手册 |  |  |  |

招标方：天津力神聚元新能源科技有限公司

投标方：